Серебряные комплексы бета-лактамных антибиотиков как матрица для создания гидрогелей медицинского применения.

Алексеева Е.П.

студентка 2 курса магистратуры

Тверской государственный университет,

химико-технологический факультет, Тверь, Россия

E-mail: bettynet@mail.ru

Серебро проявляет  противовоспалительные свойства при соприкосновении с пораженными тканями. Попадая в гнойную рану, оно связывается с тканевыми белками и создает на поверхности раны защитный слой, снимает раздражение и воспаление пораженных участков. Обеспечивает подсушивающий эффект, способствует быстрому очищению ран от некротических масс и ускорению процесса их заживления. Это позволяет серебру эффективно действовать при порезах, ссадинах, трофических язвах, ожогах, различных кожных заболеваниях. Гель, полученный на основе водных растворов нитрата серебра и антибиотика, является удобной комбинированной формой, обладающей лечебными свойствами.

В результате исследования комплексообразования, при взаимодействии водных растворов натриевых солей бета-лактамных антибиотиков с нитратом серебра, был обнаружен эффект гелеобразования между натриевой солью оксациллина и нитратом серебра. Для дальнейшего понимания причины гелеобразования в системе оксациллин-серебро, в отличие от других антибиотиков,  были проведены физико-химические исследования оксациллин-серебряных гидрогелей и их водных растворов.

Была исследована кинетика гелеобразования в оксациллин-серебряном гидрогеле в зависимости от концентрации исходных компонентов и температуры эксперимента. Оптимальное соотношение компонентов в оксациллин-серебряном геле составляет 1,75:1, соответственно Oxa-: Ag+.

Данные ИК-спектроскопии свидетельствует о том, что между катионами серебра и анионами антибиотиков образуются химические связи, преимущественно ковалентного характера.

Методом динамического светорассеяния были исследованы размеры частиц, в полученных водных комплексах  серебра и антибиотиков в соотношениях 1, 75:1, 5:1, 7:1 и 9:1 - Oxa-: Ag+, а так же,  был измерен Z-потенциал каждой из систем.

На основании полученных данных из ДСР можно сделать предположение, что гель не образуется в системах серебра с другими антибиотиками, потому что Z-потенциал полученных систем больше, чем Z-потенциал оксациллин-серебряного геля.

Гели, на основе натриевых солей оксациллина и нитрата серебра показывают большую антимикробную активность в отношении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, в отличие от  водных компонентов вне геля. Оскациллин - серебряные системы удобные комбинированные формы антибиотика и серебра, которые обладают антисептических, противогрибковых, ранозаживляющих, противовоспалительных свойств.