Импринтинг симазина в наносферы TiO2

с использованием золь-гель синтеза

Бырина Е. Ю., Ветрова О.Ю., Попков А.С.

аспирантка химико-технологического факультета

Сургутский государственный университет

Ханты-Мансийский автономного огруга – Югры, г.Сургут, Россия

famfour@mail.ru

Синтетические молекулярно импринтированные полимеры (МИПы) получают в результате молекулярного импринтинга – сополимеризации функционального и сшивающего мономеров в присутствии молекул-темплатов. Этот процесс начинается с образования предполимеризационных комплексов между шаблоном и функциональным мономером. При полимеризации в присутствии сшивающего компонента комплексы мономеров с шаблонами фиксируются в определенных позициях жесткой полимерной структуры. Последующее удаление шаблона путем экстракции органическим растворителем приводит к возникновению в полимере молекулярных отпечатков – полостей, комплементарных шаблону по размеру, форме и расположению функциональных групп [1].

В данной работе реализована методика молекулярного импринтинга в наносферы TiO2 с использованием золь-гель синтеза [2]. В этом случае в присутствии органических темплатов, способных напрямую или косвенно образовывать предкомплекс с алкоксидами титана, на исходных наночастицах в процессе золь-гель синтеза нарастают новые слои оскидов титана с отпечатками, так называемыми сайтами, темплата. После промывки такие носители можно использовать в качестве высокоселективных сорбентов.

После проведения золь-гель синтеза и инкубирования при температуре не более 4С в течение суток получили мелкодисперсный гелеобразный осадок, который медленно отфильтровали через бумажный фильтр и промыли толуолом, насыщенным водой. Полученный осадок сушили в термостате при температуре 50 - 60. На ИК-спектре TiO2, импринтованного симазином, хорошо видны полосы, характерные для симазина: 1068, 1109, 1369 (C  N), 1438, 1632 (ароматический цикл триазина) и 2973 (C  H) см-1. В течение нескольких дней последовательно промывали TiO2 1% HCl в ацетоне 3 раза. После каждой промывки снимали ИК-спектр высушенного TiO2 и УФ-спектр промывного раствора.  После 3 промывки вышеуказанных пиков на ИК не наблюдаем и вид спектра принтованного приближается к непринтованному. На УФ-спектрах промывных растворов видно, что симазин вымывается из импринтованного TiO2 через 3 промывки.

Для проверки присутствия сайтов в полученном после молекулярного импринтинга TiO2 провели адсорбцию из спиртового раствора симазина. Адсорбцию проводили в статических условиях при перемешивании в течение часа. После адсорбции TiO2 отделяли фильтрованием и снимали ИК-спектр высушенного TiO2 и УФ-спектры растворов после адсорбции. В качестве контрольного опыта проводили все то же самое, только с контрольным TiO2 (после контрольного золь-гель). По полученным спектрам можно судить, что адсорбция симазина на TiO2 после молекулярного импринтинга выше, чем на исходном.

Литература

- Дзантиев Б.Б., Гендриесон О. Д.,  Жердев А.В. Молекулярно импринтированные полимеры и их применение. // Успехи биологической химии, 2006, Т.46, с. 149-192.

- T. Kunitake, S.-W. Lee  Molecular imprinting in ultrathin gel films via surface sol-gel process // Science Direct. Analytica Chimaci Acta 504 (2004) 1-6.