Липосомальные наноконтейнеры для противораковых препаратов на основе солей платины

Кузнецов И.И.1,4, Абакумова Т.О.4, Бычков Д.А.3, Власова К.Ю.2,4

Студент

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

3Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, геологический факультет, Москва, Россия

4ФГБУ «Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени

В.П.Сербского» Минздрава России, Москва, Россия

E–mail: Kuznec505@gmail.com

Каждый год только в России выявляется около 500 тысяч онко больных. При лечении онкологических заболеваний, широко используются производные платины, однако, они обладают высокой системной токсичностью. Для увеличения максимально переносимой дозы таких препаратов и изменения фармакокинетических характеристик возможно заключение их вовнутрь липосомальных частиц. В связи с этим, создание контейнерных систем, способных проникать через гематоэнцефалический барьер, является актуальной задачей современной нейроонкологии.

Целью данной работы является разработка стабильных липосомальных наноконтейнеров, эффективно загруженных цисплатином (CDDP) и цис-диаминдинитратплатиной (II) (CDDP3).

Для получения системы липосомы/противораковый препарат использовали фосфатидилхолин (PC), холестерин, DSPE-PEG(2000), а также две соли платины: цисплатин (CDDP) и цис-диаминдинитратплатину (II) (CDDP3). Синтез проходил в два этапа: вначале синтезировали липидную оболочку, а затем эмульгировали её в водном растворе соли платины ([CDDP] = 3 мг/мл, [CDDP3] = 15 мг/мл). При эмульгировании в водной среде образовывались жировые пузырьки, ограниченные внешней бислойной мембраной, с захваченным вовнутрь лекарством. Для получения однослойных липидных наноконтейнеров (униламелярные липосомы) с узким распределением по размерам, их подвергали экструдированию через мембрану в 400 нм, а затем в 200 нм. Свободное лекарство удаляли при помощи гель-фильтрационной хромотографии с использованием Sephadex G25. Физико-химические характеристики липосом были изучены методом динамического светорассеяния и рентгенофлуоресцентным анализом. Цитотоксические свойства полученных препаратов изучали на культуре клеток глиомы C6, используя MTS-тест.

В результате работы были успешно синтезированы стабильные липосомы диаметром 168±10 нм, индексом полидисперсности 0,16±0,02 и ζ-потенциалом равным -32,7±2,5 мВ. Эффективность инкапсулирования составила 10,5±1,7 % и 8,4±1,1 %, а эффективность загрузки − 2,3±0,3 % и 11,5±2,3 % для CDDP и CDDP3, соответственно. Цитотоксичность CDDP и CDDP3 понижалась после их введения в липосомы, благодаря медленному высвобождению лекарства из наноконтейнера.

Таким образом, в ходе работы были получены стабильные липосомальные наноконтейнеры с высокой эффективностью загрузки противораковым препаратом и узким распределением по размерам.

Благодарности: Работа выполнена при поддержке гранта Правительства Российской Федерации 11G34.31.0004 от 30.11.2010 г.