Введение

Мультиформная глиобластома человека -  это наиболее частая и агрессивная форма опухоли мозга. Эта опухоль низкодифференцирована и высокоинвазивна, в результате чего медиана выживаемости при данном заболевании не превышает 1 года. В аспекте диагностики границ низкодифференцированных глиом, большой интерес вызывает использование в качестве белка-мишени коннексина 43 (Cx43) — интегрального мембранного белка. Описано активирующее влияние Сх43 на процессы инвазии мультиформной глиобластомы человека, в том числе и экспериментальной глиомы С6 крысы. Гиперэкспрессия этого маркера по периферии опухоли в зоне активной инвазии мобилизованных глиомных клеток делает перспективным исследование Cx43 в целях диагностики резистентных к химио- и радиотерапии глиом головного мозга.

Цель исследования

Целью эксперимента было получение векторного Т1-контрастного агента на основе полилизина (PLL) и хелатного  комплекса гадолиния (III) и  диэтилентриаминопентетеновой  кислоты (ДТПА), конъюгированного с моноклональными антителами к Сx43 для визуализации опухолевых клеток глиомы C6.

Конъюгаты полилизина и ДТПА были получены прямой реакцией в водной среде с использованием водорастворимого карбодиимида (н-(3-диметиламинопропил)-н-этилкарбодиимидхлорида). Далее к препаратам был добавлен избыток гадолиния в виде гексагидрата хлорида гадолиния (III). Очистка от избытка ДТПА и ионов Gd3+ была проведена методом гель-хроматографии, а в качестве носителя использовали  Sephadex G-25. Т1-релаксивность полученных частиц была измерена на 7 Т МР-томографе ClinScan фирмы Bruker

Важным параметром любого препарата предполагаемого к использованию в медицине является его токсичность. В нашем случае была изучена цитотксичность полученных нами препаратов на культурах клеток глиомы С6 и эмбриональной ткани почки человека HEK293.

Для придания векторных свойств полученные конъюгаты были связаны с моноклональными антителами к коннексину43. Иммунохимическая активность полученных конъюгатов была охарактеризована с использованием иммуноферментного анализа. С  помощью проточной цитофлуориметрии и иммуноцитохимического метода было показано специфическое взаимодействие полученных конъюгатов с клетками опухолевой ткани. Кроме того, были проведены первые МР-исследования на беспородных крысах на томографе 7T Clinscan (Bruker) на экспериментальной модели мультиформной глиобластомы.

Результаты

По данным рентгенофлюоресцентного анализа загрузка препарата гадолинием проходит с 30% эффективностью. Максимальная загрузка составляет 300 мкг гадолиния на 1 мг полимера. Максимальная нетоксичная концентрация полученного контрастного агента по данным МТТ-теста составила 0,5 мг/мл. Измерения T1 релаксивности показали  высокие значения вплоть до  6,9 мМ-1*с-1 для полученных агентов. Следует отметить, что коммерчески доступный контрастный агент Магневист характеризуется Т1-релаксивностью около 4,4 мМ-1*с-1. Иммунофлуоресцентный анализ контрастного агента, конъюгированного с антителами к коннексину 43, показал более высокую специфичность к клеткам глиомы С6 по сравнению с контрастным агентом, конъюгированным с неспецифическими иммуноглобулинами мыши. С помощью проточной цитофлуориметрии было  показано, что специфический контрастный агент захватывается клетками глиомы С6 эффективнее, чем контрастный агент, конъюгированный с неспецифическими иммунглобулинами. Кроме того, первые доклинические МР-исследования на линии беспородных крыс при введении контрастного агента, конъюгированного со специфическими моноклональными антителами, показали увеличение интенсивности сигнала в 3 раза меньшей дозе, чем коммерческий аналог Магневист.

Выводы

Таким образом, был синтезирован биосовместимый Т1-контрастный агент на основе

моноклональных антител, который обладает стабильностью, высокими значениями релаксивности и специфичностью к опухолевым клеткам in vitro и in vivo.