Взаимодействие наночастиц оксида кремния и моноламеллярных липосом фосфатидилхолина

Труль А.А., Абрашитова Н.А., Шибаев А.В.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: trul@polly.phys.msu.ru

Интерес к наноматериалам и их взаимодействию с биообъектами сейчас исключительно велик, поскольку широкое использование наноматериалов в перспективе способно обеспечить развитие наномедицины, нанофармакологии, пищевой промышленности и т.д. К сожалению, в настоящее время недостаточно изучено влияние наночастиц и других синтетических нанообъектов на организм человека. Опубликованные в настоящее время работы содержат лишь отдельные данные, касающиеся их возможной токсичности [1]. Имитирующие клеточные мембраны липосомы являются наиболее простой и удобной моделью для  проведения исследований  по проникновению наночастиц  в клетку. Целью настоящей работы было исследование взаимодействие наночастиц оксида кремния с липосомами фосфатидилхолина.

Для получения моноламеллярных липосом нужного размера (100-200 нм) был использован двухстадийный метод. На первом этапе методом Бангхама был получен раствор гигантских мультиламеллярных липосом, размером несколько микрон, что соответствует литературным данным [2]. Размер липосом контролировали методом светорассеяния. Для дальнейшей модификации размера липосом было использовано два метода – ультразвуковая обработка и экструзия. Размер липосом, получаемых данными способами (35 и 150 нм соответственно), хорошо согласуется с литературными данными [3]. Липосомы были визуализированы с помощью просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ).

Моноламелярность полученных липосом проверяли методом ЯМР на ядрах 31P с использованием сдвигающих агентов, способных связываться с отрицательно заряженной фосфатной группой, входящей в состав головки фосфатидилхолина. Коэффициент ламелярности составил 1.3, таким  образом, раствор полученных липосом можно считать в достаточной степени моноламеллярным.

Растворы липосом с отрицательно заряженными наночастицами оксида кремния (размером 23 нм) были изучены методом ПЭМ с фиксацией. Показано, что наночастицы эффективно взаимодействуют с липосомами, прикрепляясь к их поверхности или проникая внутрь липосом. Было построено распредение наночастиц по количеству внутри липосом. Была исследована кинетика ассоциации наночастиц с мембраной липосом и показано, что связывание в растворе происходит чрезвычайно быстро (менее поучаса) даже при малых концентрациях компонентов. Точно место локализации наночастиц (проникают ли наночастицы во внутреннюю полость липосомы или встраиваются в мембрану липосомы) будет выяснено в ходе дальнейших исследований.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).

Литература

- Oberdorster, G., Stone, V., Donaldson, K. Toxicology of nanoparticles: A historical perspective // Nanotoxicology, 2007, V.1, № 1, pp.2-25.

- Deamer D., Bangham A.D. Large volume liposomes by an ether vaporization method // Biochim. Biophys. Acta, 1976, V. 443, № 3, pp. 629-634.

- Lapinski M.M., Castro-Forero A., Greiner A.J., Ofoli R.Y., Gary J., Blanchard R.Y. Comparison of liposomes formed by sonication and extrusion: rotational and translational diffusion of an embedded chromophore // Langmuir, 2007, Vol. 23, pp. 11677–11683.