- Изучение взаимодействия альбумина с наноалмазными плёнками
методом КР спектроскопии

Брандт Н.Н., Приезжев А.В., Светлакова А.С., Чикишев А.Ю.

Студентка

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

- E–mail: svetlakova.anastasiya@physics.msu.ru

В последнее время бурно развиваются технологии по применению наночастиц в биомедицине. Одним из перспективных применений наночастиц является направленная доставка лекарств к пораженным или модифицированным органам и тканям [5]. Широкое применение получили углеродные наночастицы, в частности, наноалмазы, в связи с их низкой токсичностью по сравнению с другими наночастицами. Предполагается, что наночастицы или их коньюгаты будут распространяться в живом организме по кровеносной системе. Однако присутствие наночастиц в кровотоке может приводить к изменению свойств крови. Например, в работе [1] была показана возможность адсорбции основного белка плазмы крови альбумина (концентрация в плазме крови 30-50 мг/мл) на поверхности наноалмазов.

Поскольку альбумин участвует в минеральном, пигментном, гормональном и других видах обмена веществ [2], то задача определения степени влияния наноалмазов на структуру молекул альбумина на сегодняшний день является весьма актуальной. В связи с тем, что наноалмазные частицы агрегируют и образуют микрочастицы, в настоящей работе использовались наноалмазы, нанесённые на кремниевую подложку. Целью работы является определение изменений конформационно-чувствительных линий в КР спектрах альбумина при высушивании его водного раствора на поверхности наноалмазных плёнок.

Метод КР микроспектроскопии является эффективным инструментом для изучения состава и строения вещества, и позволяет получать субмикронное пространственное разрешение, что принципиально в задачах исследования взаимодействия альбумина с наноалмазами. Основными конформационно-чувствительным линиями в КР спектрах белков являются Амид I (1640 см⁻¹), Амид III (1272 см⁻¹), тирозиновый дублет (830-850 см⁻¹) и дисульфидные мостики (500-550 см⁻¹) (см., например [4]).

Измерения КР спектров производились на КР микроскопе DXR Raman Microscope. В качестве источника возбуждения была использована вторая гармоника (532 нм) твердотельного Nd:YAG лазера с диодной накачкой. Максимальная мощность излучения на образце составляла 10 мВт. Измерения проводились в спектральном диапазоне 60-3400 см-¹. Сравнение КР спектров производилось с помощью программы, предложенной в работе [3]. В программе сравнения используется алгоритм аппроксимации одного спектра другим или суперпозицией спектров с добавлением полинома заданной степени, который позволяет проводить сравнительный анализ спектров, не прибегая к устранению фонового сигнала.

Наноалмазные плёнки были получены методом газофазного химического осаждения (CVD), из смеси метана и водорода, активированной разрядом постоянного тока [6]. В качестве подложки для наноалмазной плёнки был использован кристаллический кремний. Были получены две наноалмазные плёнки (nd_1 и nd_2), отличающиеся по структуре и соотношению между углеродными фракциями, входящими в их состав. Поверхность плёнок состоит из глобул, размер которых варьируется в зависимости от времени осаждения. Каждая глобула имеет внутреннюю структуру и состоит из микроалмаза, наноалмаза и графита.

Водный раствор альбумина в концентрации 35 мг/мл наносился в количестве 10 мкл на наноалмазную плёнку и высушивался при комнатной температуре. В результате на поверхности наноалмазной плёнки возникала неоднородная по толщине белковая плёнка. В центре её толщина составляла порядка 1 мкм, а на краю – до 10 мкм.

Спектральный анализ плёнки nd_1 подтвердил присутствие в ней микроалмаза, наноалмаза и графита. Спектральный вклад всех трёх компонент приблизительно одинаковый. После высыхания раствора альбумина на наноалмазной плёнке nd_1, в белковой плёнке, помимо альбумина в аморфном состоянии, были обнаружены кристаллы. Сравнение КР спектров аморфной и кристаллической составляющих белковой плёнки не выявило существенных изменений структуры белка.

В КР спектр плёнки nd_2 преимущественный вклад дают микроалмаз и графит. Нанесения раствора альбумина на плёнку nd_2 не приводит к появлению кристаллов в отличие от предыдущего случая. Структура белка в случае плёнки nd_2 также практически совпадает со структурой лиофилизованного альбумина.

В результате проведённой работы показана возможность самопроизвольной кристаллизации белка при высыхании раствора на поверхности наноалмазной плёнки. Отсутствие спектральных отличий для альбумина в лиофилизованном состоянии и в плёнке на поверхности наноалмазной плёнки говорит о сохранении структуры белка, по крайней мере, в объёме белковой плёнки. Однако изменения конформации альбумина при взаимодействии с наноалмазными плёнками могут происходить в достаточно тонком приповерхностном слое плёнки белка.

Выражаем свою благодарность профессору кафедры полимеров и кристаллов физического факультета МГУ А.Н. Образцову за предоставление наноалмазных плёнок. Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №13-02-01177-а) и Программы развития Московского университета.

- Литература

- Переведенцева Е.В., Су Ф.-И., Су Т.-Х., Лин И.-Ч., Ченг Ч.-Л., Приезжев А.В., Луговцов А.Е. Лазерно-оптическое исследование воздействия наночастиц алмаза на структуру и функциональные свойства белков. Квантовая электроника, 2010, т. 40 (12) стр.1089.

- Под редакцией Петровского Б.В. Большая медицинская энциклопедия. Москва: Советская энциклопедия, 1974, т. 1.

- Brandt N.N., Chikishev A.Y. A Method of Comparing Raman Spectra. Laser Physics 2004, vol. 14 (11), pp.1386-1392.

- Carey P.R. Biochemical Applications of Raman and Resonance Raman Spectroscopes. New York: Academic Press, 1982.

- Fu C.-C., Lee H.-Y., Chen K., Lim T.-S., Wu H.-Y., Lin P.-K., Wei P.-K., Tsao P.-H., Chang H.-C., Fann W. Characterization and application of single fluorescent nanodiamonds as cellular biomarkers. Proceedings of the National Academy Sciences of the USA 2007, vol. 104 (3), pp. 727-732.

- Obraztsov A.N., Zolotukhin A.A., Ustinov A.O., Volkov A.P., Svirko Yu.P. Chemical vapor deposition of carbon films: in-situ plasma diagnostics. Carbon, vol. 41 (4), pp. 836-839.