Анализ динамики смачивания поверхности гидрофобизованного стекла водой и водными растворами галогенидов калия.

Шагиева Фарида Маратовна

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

shagieva.farida@physics.msu.ru

Одним из основных методов исследования свойств поверхности материалов и покрытий является анализ динамики параметров сидящей капли тестовой жидкости в ее насыщенных парах. В настоящее время этот метод основан на использовании цифровой обработки видеоизображения капли на подложке с последующим нахождением уравнения Лапласа, описывающего поверхность капли. В частности, нахождение параметров уравнения Лапласа позволяет определить такие величины, как поверхностное натяжение жидкости, радиус капли в апексе, контактный диаметр, краевой угол. Наблюдение изменений этих параметров во времени позволяет делать вывод о том, что происходит в системе: испаряется ли капля, растекается с образованием равновесной пленки или из насыщенных паров идет конденсация жидкости в каплю. Также такие эксперименты позволяют судить о том, насколько устойчиво покрытие, не происходит ли десорбция и массоперенос молекул из покрытия в жидкость, как долго и каким образом оно сохраняет свои свойства.

В данной работе в качестве тестового образца использовалось предметное стекло с нанесенным на него слоем гидрофобного агента – метокси-{3 [(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-пентадекафтороктил)окси]пропил}-силана CF3(CF2)6CH2O(CH2)3Si(OCH3)3. Была подобрана технология однородного нанесения покрытия, обеспечивающая разброс краевого угла вдоль поверхности образца около 1 градуса, чтобы лучше фиксировать начальный краевой угол при проведении длительной динамики.

Далее образец помещался в портативную автоматизированную установку для измерения угла смачивания образца и поверхностного натяжения жидкости. Она представляет собой экспериментальную ячейку, в которую помещается образец с каплей, и оптическую систему, позволяющую проводить  цифровую видеосъемку капли во времени. Экспериментальная ячейка состоит из двух вложенных кювет, позволяющих наблюдать сидячую каплю в условиях 100% влажности атмосферы. Все измерения проводились при комнатной температуре. Длительность динамики определялась временем установления равновесного значения краевого угла.

Таким образом, был проведен анализ смачивания гидрофобизованного стекла дистиллированной водой и водными  растворами KCl, KBr и KI. Полученные результаты свидетельствуют о незначительном снижении угла смачивания при контакте с водными средами, а после термической сушки в печи покрытие восстанавливает свои гидрофобные свойства. В исследованных системах существует несколько механизмов снижения краевого угла. Основными являются снижение, связанное с образованием на поверхности образца равновесной смачивающей жидкой пленки, и гидролиз гидрофобного агента в покрытии. Одновременное снижение во времени угла смачивания и поверхностного натяжения позволяет сделать вывод о том, что имеет место гидролиз -Si-O- связи во фтороксисилане с последующим массопереносом гидрофобного агента на границу раздела вода/паровая фаза и образованием силанольной группы на поверхности. Также можно сделать вывод о более интенсивном гидролизе в солевых растворах, по сравнению с дистиллированной водой. В величине падения угла наблюдается некоторая зависимость от типа анионов соли.