Исследование  оптического поглощения и люминесценции плёнок Gd3(Al,Ga)5O12:Ce, выращенных методом жидкофазной эпитаксии из свинецсодержащих растворов-расплавов

Васильев Дмитрий Антонович

Аспирант

Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия

E-mail: dimaphys@gmail.com

В последнее время люминесценция Ce3+ в GAGG находит множество применений, таких как обнаружение радиации, в медицинской визуализации, в астрофизике и в изучении природных ресурсов таких как нефть[1]. Кристаллы активированные ионами Ce3+ перспективны для разработки быстрых сцинтилляторов на 5d-4f межконфигурационных переходах ионов церия. Плёнки YAG:Ce, LAG:Eu, GGG:Eu, LSO:Tb, выращенные методом жидкофазной эпитаксии, находят своё применение для увеличения качества изображения рентгеновского микроскопа [2]. Ранее методом жидкофазной эпитаксии были выращены пленки Gd3(Al,Ga)5O12:Ce3+ из переохлажденных растворов-расплавов на основе PbO–B2O3 с концентрацией оксида алюминия C(Al2О3) 1, 1,5 и 2 моль.% в шихте [3]. В  спектрах поглощения пленок был обнаружен сдвиг двух полос ионов Се3+, а также увеличение в 8 раз интенсивности полосы люминесценции с максимумом 550 нм и расширение зоны проводимости на 0,3 eV  при увеличении C(Al2О3) в шихте.

Целью работы являлось выращивание эпитаксиальных плёнок GAGG:Се3+ с различной концентрацией Al2O3 и СeO2 в шихте из переохлаждённых растворов-расплавов на основе системы PbO-B2O3 на подложках GGG с ориентацией (111) и исследование оптического поглощения и люминесценции в них.

В эксперименте было выращено 50 образцов плёнок GAGG:Се3+ методом жидкофазной эпитаксии. Концентрация  CeO2 в шихте составляла 0,2 и 0,03 моль.%. Концентрация Al2O3 изменялась от 2,1 до 3,1 моль.%. Плёнки выращивали из платиновых тиглей при различном переохлаждении. Наибольшая толщина плёнки составила 41 мкм, а наибольшая скорость роста 2,3 мкм/мин. Спектры пропускания плёнок измеряли на спектрофотометре Lambda-900 при комнатной температуре в лаборатории спектроскопии НЦВО. В спектрах поглощения наблюдался сдвиг уровней Сe3+ 5d1 и 5d2 при увеличении концентрации Al2O3 в шихте. Люминесценцию плёнок измеряли на установке с использованием монохроматора МДР-2 и на установке люминесцентной спектроскопии твердых тел отдела ФПКЭ НИИЯФ МГУ. В спектрах люминесценции наблюдается пик люминесценции на длине волны 550 нм и рост интенсивности люминесценции с увеличением C(Al2О3) в шихте.

Фотография подложки GGG с ориентацией (111) при возбуждении лазерным излучением с длиной волны 405 нм. Из фотографии видно, что подложка не люминесцирует (рис. 1). Фотография люминесценции плёнки выращенной из раствора-расплава PbO-B2O3 с содержанием C(Al2О3) 2,9 моль.% представлена на (рис 2).

Рис. 1 Фотография подложки GGG при возбуждении 405 нм.

Рис. 2 Фотография плёнки GAGG:Се3+ при возбуждении 405 нм.

Определение химического состава эпитаксиальных пленок производилось при помощи электронно-ионного сканирующего микроскопа Quanta 3D FEG фирмы FEI (США). Работа поддержана Программой Развития МГУ имени М.В. Ломоносова. Исследование химического состава показало, что у наиболее люминесцирующих плёнок  содержание свинца меньше 0,01 ф.е.

В ходе работы обнаружено, что с ростом концентрации C(Al2О3) в шихте увеличивается область роста плёнок и интенсивность люминесценции ионов Ce3+. Обнаружено, что наибольшей люминесценцией обладают плёнки, выращенные при минимальном переохлаждении.

Литература

1. Joanna Iwanowska, Lukasz Swiderski, Tomasz Szczesniak et al., Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 712, 34–40, (2013).

2. Thierry Martin, Paul-Antoine Douissard, et al. IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE, VOL. 56, NO. 3, JUNE 2009

3. N.V. Vasil’eva, D.A. Spassky, I.V. Randoshkin, et al., Materials Research Bulletin, 48, 4687-4692, (2013).