ИК люминесценция в легированных висмутом халькогенидных стеклах

систем Ge–S и As-Ge–S, и световодах на их основе

Филипповский Д.В.1, Суханов М. В.2, Плотниченко В.Г.1, Соколов В.О1,

Вельмужов А. П.2, Чурбанов М. Ф.2, Дианов Е.М.1

Аспирант

1Научный центр волоконной оптики

119333, г.Москва, ул.Вавилова, 38

2Институт химии высокочистых веществ им. Г. Г. Девятых

603950, Нижний Новгород, ГСП-75, ул. Тропинина, д. 49

E-mail: deniscaf@gmail.com

1. Введение

Стекла, легированные висмутом, и волоконные световоды на их основе в последнее десятилетие вызывают повышенный интерес в связи с характерной полосой ИК люминесценцией в области 1.0 – 1.7 мкм, дающей возможность создания волоконных лазеров и усилителей для широкополосных систем оптической связи [1]. Но природа активных примесных центров, образуемых висмутом в оптических материалах, до настоящего времени однозначно установлена. Одной из перспективных сред для изучения висмута являются халькогенидные стекла. Имея более низкую энергию фононов, по сравнению с оксидными стеклами, халькогенидные стекла являются средой в которой становится возможным наблюдать более длинноволновые излучательные переходы редких земель [2]. Эти стекла дают новые возможности изучения природы ИК центров люминесценции, обусловленных введенным Bi. Ранее подобные стекла с висмутом исследовались на примере составов GeS2–Ga2S3, Ga2S3–La2S3–La2O3 [3].

Нами для исследований были выбраны стекла систем Ge–S и As–Ge–S, первой — для изучения влияния соотношения Ge/S на интенсивность люминесценции, и второй, значительно более устойчивой к кристаллизации системы, из стекол которой предполагалось вытянуть волоконные световоды. В качестве образцов сравнения использовались исследованные ранее стекла системы Ga-Ge-S.

2. Экспериментальные результаты

Стекла, как с добавками металлического Bi в концентрациях 0.05, 0.5, 1 ат.%, так и контрольные образцы без Bi, синтезировались из высокочистых Ge, Ga, As, S в вакуумированных кварцевых ампулах с внутренним диаметром 10 – 12 мм в качающейся муфельной печи при температуре 800 – 850°С.

Для спектроскопических исследований использовались оптически полированные объемные образцы толщиной 2–3 мм и вытянутые тигельным методом из стекол системы As–Ge–S однослойные световоды диаметром около 300 мкм.

В связи с малой концентрацией легирующей добавки, в спектрах пропускания     (рис. 1) не удалось обнаружить полосы поглощения, которые можно было бы отнести к влиянию примеси висмута. Максимальный уровень пропускания оказался снижен для ряда образцов, в зависимости от их состава, что является следствием их частичной кристаллизации. Это делает невозможным вытяжку волокон из стекол систем Ge-S и Ge-Ga-S.

Спектр люминесценции имеет ширину на полувысоте порядка 1 мкм при возбуждении на 975 нм (рис. 2).

Дополнительное легирование мышьяком существенно повышает как устойчивость стекол Ge-S к кристаллизации, так и интенсивность полосы ИК люминесценции. Спектральный состав полосы люминесценции при этом не меняется, что свидетельствует о том, что мышьяк не формирует новых активных центров, но создает благоприятные условия для формирования тех центров, которые присутствовали в образцах без мышьяка.

Рис. 1. Спектры пропускания 			Рис. 2. Спектры люминесценции

3. Результаты

Компьютерное моделирование показало, что в сетке GeS2 могут существовать как трех-, так и двухкоординированные атомы висмута. Междоузельные положения как атома Bi0, так и иона Bi+ не являются устойчивыми, и висмут стремится к встраиванию в сетку с образованием тех же Bi3+ и Bi2+ центров замещения. Эти центры не имеют отношения к ИК люминесценции и не представляют существенного интереса, поскольку полосы как поглощения, так и люминесценции лежат в области собственного поглощения матрицы. Еще одной стабильной формой висмута в таком стекле является комплекс, состоящий из междоузельного атома Bi0 и собственного дефекта – вакансии серы ≡Ge−Ge≡.

Сравнение результатов проведенного моделирования с описанными выше экспериментальными данными дает основания полагать, что основной вклад в ИК люминесценцию в стеклах GeS2-x : Bi обусловлен именно комплексами, образованными междоузельными атомами висмута и вакансиями серы.

Исходя из сказанного, отмеченное выше увеличение интенсивности люминесценции в составах, содержащих мышьяк, можно объяснить уменьшением концентрации ионов Bi со степенью окисления выше 1 благодаря тому, что мышьяк, предположительно, входит в сетку стекла в виде трехкоординированных атомов, препятствуя таким образом образованию описанных выше центров замещения Bi3+ и Bi2+, которые не вносят вклада в наблюдаемую люминесценцию. В условиях дефицита серы в составах As–Ge–S это может способствовать образованию вакансий серы и комплексов с междоузельными атомами висмута.

Литература

1. Dianov E.M., "Amplification in Extended Transmission Bands Using Bismuth-Doped Optical Fibers," // J. Lightwave Technology, 31, 681 (2013)

2. Shaw, L.B.; Cole, B.; Thielen, P. A.; Sanghera, J.S.; Aggarwal, I.D., "Mid-wave IR and long-wave IR laser potential of rare-earth doped chalcogenide glass fiber," // Quantum Electronics, IEEE Journal of, vol.37, no.9, pp.1127,1137, Sep 2001

3. Hughes M.A., Akada T., Suzuki T., Ohishi Ya., Hewak D.W., "Ultrabroadband emission from a bismuth-doped chalcogenide glass," // Optics Express, 17, 19345 (2009)