Зависимость критических параметров ВТСП-ленты от флюенсов при облучении протонами с энергией 2.5 МэВ

Юрасов А.Д.1, Михайлова Г.Н.2, Троицкий А.В.3, Антонова Л.Х.3, Дидык А.Ю.4, Демихов Т.Е.5, Куликаускас В.С.6

1Студент, 2профессор, 3старший научный сотрудник, 4профессор, 5научный сотрудник, 6старший научный сотрудник

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2,3Институт общей физики имени А.М. Прохорова РАН, 4Лаборатория ядерных реакций имени Г.Н. Флерова ОИЯИ, 5Физический институт имени Лебедева РАН,

6НИИ ядерной физики имени Д.В. Скобельцына

E-mail: Yurasov.Aleksandr@physics.msu.ru

В настоящее время высокотемпературные сверхпроводящие (ВТСП) материалы в виде композитных лент на основе купратов становятся доступными для промышленного применения. Эти материалы, имеющие рекордные характеристики по критическим параметрам, является кандидатами на создание мощных магнитных систем для физики высоких энергий. С этой точки зрения исследования радиационной стойкости композитных ВТСП лент представляют большой практический интерес. К тому же необходимо отметить, что в работе [1] было получено удвоение критического тока при облучении образцов протонами.

Цель настоящей работы — исследование радиационной стойкости сверхпроводящих лент компании СуперОкс GdBa2Cu3O7-x при облучении протонами, получение зависимости критических параметров от дозы излучения и сравнение этих параметров с параметрами лент SuperPower (США).

Образцы представляли собой отрезки композитной ВТСП ленты второго поколения на основе GdBCO(123), изготовленной компанией СуперОкс (Россия), размером 0,1x4x30 мм3. Структура ленты представлена на рис. 1. С целью уменьшения стоимости производства предпочтение было отдано концепции RABiTS – PLD, то есть в качестве металлической основы были выбраны ленты из сплава хастеллой, полученные с помощью прокатки, а в качестве способа нанесения слоя ВТСП был выбран метод импульсного лазерного осаждения [2]. Критический ток ленты составил Iс = 75А (77К) и критическая температура Tc = 93К.

Измерения величины критического тока проводились на постоянном токе четырехточечным методом по вольт-амперным характеристикам (ВАХ) сверхпроводника при температуре жидкого азота. Токовые контакты к образцам лент были прижимными с индиевой прослойкой. Измерения критической температуры на образцах было также проведено четырехточечным методом на постоянном токе по зависимости R(T) в диапазоне температур 77 - 300 К.

Для протонов, которые были использованы при изучении радиационных эффектов в данных экспериментах, были рассчитаны пробеги в зависимости от энергии с тем, чтобы частица достигла слоя ВТСП в многослойной ленте, с использованием программы TRIM [3]. Облучение протонами с энергией 2,5 МэВ проводилось на ускорителях Ван-де-Граафа в ОИЯИ и в НИИЯФ МГУ в диапазоне флюенсов от 6.1·1014 до 4·1016 р/cм2.

После облучения для каждого образца снималась кривая перехода в сверхпроводящее состояние R(T), по которой определялась критическая температура Tс, и вольт-амперная характеристика, из которой определялся критический ток при 77К. На основе этих данных была построена зависимость критических токов и температур от флюенсов (рис. 2).

Было обнаружено, что критическая температура не очень сильно изменяется от дозы, в то время как критический ток заметно уменьшается. Это связанно с тем, что происходит нарушение когерентности границ зерен, что сильно влияет на значение критического тока.  Важно отметить, что образцы компании СуперОкс более устойчивы к облучению, чем ранее измеренные образцы компании SuperPower (рис. 3).

Авторы выражают благодарность сотрудникам компании СуперОкс А.Р. Каулю, С.Р. Ли, В.В. Петрыкину, А.А. Молодыку и С.В. Самойленкову за предоставленные образцы ВТСП ленты.

Рис. 1 Структура ВТСП ленты.

1 – защитный слой меди, 2 – слой серебра, 3 – слой ВТСП, 4 – Буферные слои, 5 - подложка из сплава хастеллой С-276

| Рис. 2 Зависимость относительного значения критического тока и критической температуры для образца GdBaCuO от флюенсов протонов. | Рис. 3 Сравнительный график критического тока лент СуперОкс и SuperPower в зависимости от флюенсов протонов. |
| --- | --- |

Список литературы:

[1] Y. Jia, M. LeRoux, D. J. Miller, J. G. Wen, W. K. Kwok et al., Doubling the critical current density of high temperature superconducting coated conductors through proton irradiation // Appl. Phys. Lett., 2013, 103, 122601

[2] S. Lee, V. Petrykin, A. Molodyk, S. Samoilenkov, A. Kaul, A. Vavilov, V. Vysotsky, S. Fetisov, Development and Production of Second Generation High Tc Superconducting Wires at SuperOx and First Tests of Model Cables, accepted for publication in Supercond. Sci. Tech. (2014)

[3] J.P. Biersack, L.G. Haggmark, A Monte Carlo computer program for the transport of energetic ions in Amorphous targets // Nucl. Instr. Meth. B, 1980, V. 74, P. 257-269; strim.org