Компьютерное моделирование диффузии натрия в оксидное покрытие катода

Базаркин Александр Федорович

аспирант

Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева,

физико-математический факультет, Саранск, Россия

E–mail: systemhoster@yandex.ru

В процессе эксплуатации приборов с парами натрия, в частности натриевых ламп, натрий диффундирует в оксидное покрытие катода, что приводит к снижению работы выхода оксидного катода (ОК) [1].

Компьютерная модель ОК позволяет учесть процессы, проходящие в покрытии катода при адсорбции натрия, и установить его влияние на работу выхода.

Структура кристалла оксида бария представляет собой гранецентрированный куб, в узлах его кристаллической решетки располагаются атомы бария и кислорода. В целях упрощения модели кристалла BaO рассмотрим линейный случай (Рис.1).

Рис. 1. Распределение вакансий в одномерной модели кристалла

При сближении атомов может возникнуть вакансия [2]. Вероятность образования вакансии для двухмерного случая составляет 25%.

Согласно [3] коэффициент диффузии будет определяться по формуле:

D=16vλ2f,						(1)

где  λ  – длина диффузионного скачка порядка межатомного,  – частота перескоков атома натрия,  f – корреляционный множитель.

Диффузию можно рассматривать как серию последовательных перескоков атомов с их узлов в вакантный узел на расстояние порядка межатомного.

Частота перескоков атома натрия по вакансионному механизму диффузии, определяется следующей формулой:

v=Nj4v0NMK,						(2)

где Nj4– количество диффузионных скачков меченого атома натрия, получаемое по окончанию работы программы, v0– частота, равная частоте колебания кристаллической решетки.

Вероятность того, что атом совершит диффузионный скачок, равна:

w=cexp−EkT,					 (3)

где с – поправочный коэффициент.

Входящий в выражение (1) корреляционный множитель показывает долю скачков, вносящих эффективный вклад в диффузию [3]:

f≈z−1z+1,				     	        (3)

где z – координационное число.

Окончательно формула (1) примет вид:

D=λ26Nj4v0NMKz−1z+1.					  (4)

На рисунке 2 приведена блок-схема алгоритма расчета коэффициента диффузии  натрия в оксиде бария.

Рис. 2. Блок-схема алгоритма моделирования натрия в оксиде бария

В основе модели при расчете был использован двухмерный массив кристалла оксида бария. Края массива были замкнуты с помощью периодических граничных условий. Для простоты счета нами задавался целочисленный массив, элементы которого представляли собой атомы взаимодействующих веществ и вакансии. Атомы задавались трех сортов: 1 – атом бария, 3 – атом натрия, 0 – вакансия, а также один меченый атом натрия 4.

При моделировании диффузии мы использовали следующие параметры:  T = 600 K, энергия активации диффузии  натрия и вакансий соответственно 0,5  и 0,3 эВ [2], межатомное расстояние для кристалла оксида бария  λ  =2,77 А [2], период колебания кристаллической решетки = 10 -13 с и  v = 10 13  [3], z = 2, количество циклов Монте-Карло NMK = 4 000 000.

Коэффициент диффузии полученный, при температуре 600 К, равен   D = 1.4786∙10-12 м2/с, что согласуется с экспериментальным значением D = 1.2∙10-12 м2/с [4]. Таким образом, подтверждается  вакансионный механизм диффузии натрия в оксиде бария.

Литература

- Свешников В. К.  Исследование влияния натрия на работу выхода оксидного катода // Известия высших  учебных заведений.  2012. Т. 55.  № 1.  С.58 – 61.

- Горелик  С. С., Дашевский М. Я. Материаловедение полупроводников и металловедение, М. : Металлургия. 1973. 496 c.

- Маннинг Дж. Кинетика диффузии атомов в кристаллах.  М. : Мир. 1971. 278 с.

- Свешников В. К., Молин В. Н., Карташова М. В. Исследование влияния натрия на физические свойства оксидного катода // Радиотехника и электроника. 2008. T. 54. №4. С. 489–493.