Формирование наночастиц кремния при абляции под действием фемтосекундных лазерных импульсов в атмосферах воздуха и гелия

Кашаев Ф.В.

Студент

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: kashaev.fedor@gmail.com

Интерес ученых к разработке и исследованию методов получения полупроводниковых наночастиц высокого качества в настоящее время непрерывно стимулируется новыми достижениями использования последних в электронике, оптике и биомедицине. Отдельную нишу в направлении изготовления таких наночастиц занимает кремний. Являясь самым распространенным твердотельным элементом в земной коре, данный материал занял лидирующую позицию как базовый компонент современных оптоэлектронных устройств, а возможность наноструктурирования кремния позволяет изменять в широких пределах его электронные и оптические свойства.

Одним из наиболее перспективных способов получения наноструктур является импульсная лазерная абляция поверхности твёрдого тела. Данный метод имеет ряд преимуществ по сравнению с другими способами формирования нанокомпозитов, например: низкое содержание посторонних примесей, способных негативно повлиять на оптические свойства получаемых агломератов, а также возможность получения наночастиц из самых различных материалов [1].

В настоящей работе представлены результаты экспериментов по осаждению на покровное стекло в результате лазерной абляции кремниевых частиц при различных значениях давления и в различных средах, а также исследованию структурных и оптических свойств полученных образцов. В ходе эксперимента производилось облучение поверхности кристаллического кремния лазерными импульсами (λ = 1250 нм) фемтосекундной длительности (τ = 180 фс) в атмосферах воздуха и гелия при комнатной температуре.

При абляции как в воздухе, так и в гелии получены частицы с большим разбросом по размеру. Минимальный размер частиц был равен 4 нм. Частицы, полученные в воздухе, меньше по размеру, чем частицы, получаемые при абляции в гелии. Это может быть объяснено взаимодействием аблированных частиц кремния с частицами окружающего газа. В воздухе частицы кремния быстрее теряют энергию при взаимодействии, не успевая образовывать агломераты. Этот факт подтверждают большие частицы, размером порядка 200 нм, полученные при абляции в гелии. Данные атомно-силовой микроскопии позволяют утверждать, что такие частицы получаются в результате агломерации маленьких наночастиц.

Анализ спектров комбинационного рассеяния света от изготовленных наночастиц показывает, что в полученных образцах содержится как кристаллическая, так и аморфная фаза кремния. Кристаллическая фаза соответствует пикам 519,5 см-1 (соответствует рассеянию света на оптических фононах кремния TO) и 300 см-1 (рассеяние на акустических фононах TA). Поднятие левого крыла пика (область частот 420–510см-1) по сравнению с пиком от кристаллического кремния может быть объяснено наличием его аморфной фазы - широкая линия КРС от чистого аморфного кремния приходится на 480 см-1 [2]. При увеличении давления доля аморфного кремния снижается. В обоих средах максимальный сигнал интенсивности спектральных линий кристаллического кремния обнаружен при давлении 20-50 мбар (Рис.1). При дальнейшем увеличении давления в воздухе с увеличением давления увеличивается количество молекул и атомов, вступающих во взаимодействие с продуктами абляции, в результате чего меньше частиц оседает на покровное стекло.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.1 Спектры КРС для образцов, облучаемых при давлении 20 мбар в воздухе (а) и в гелии (б).

Интересный результат показывают спектры фотолюминесценции образцов (ФЛ), полученных в воздухе и в гелии. В воздухе при небольших давлениях ФЛ отсутствует, при увеличении давления (>500mbar) начинает проявляться и возрастает. В случае гелия интенсивность ФЛ больше, также прослеживается зависимость от давления – при его увеличении интенсивность растет (Рис.2). Это подтверждает наличие большого количества частиц малого размера (несколько нм), что согласуется с данными микроскопии. Увеличение интенсивности ФЛ при увеличении давления в гелии объясняется увеличением количества частиц размером несколько нм, в которых присутствует квантово-размерный эффект [3]. Слабый сигнал ФЛ при абляции в воздухе может быть вызван наличием дефектов на полученных структурах, обусловленных взаимодействием атомов кремния и кислорода, которые могут явиться центрами безызлучательной рекомбинации.

Рис.2 Спектр фотолюминесценции кремниевых наночастиц, полученных методом фемтосекундной лазерной абляции в гелии при различных давлениях.

Литература

1. J. Bonse, S. Baudach, J. Krüger, W. Kautek, M. Lenzner. Femtosecond laser ablation of silicon-modification thresholds and morphology // Appl. Phys. A.– 2002.– vol. 74.– P. 19-25

2. J. Bonse, K.-W. Brzezinka, A.J. Meixner. Modifying single - crystalline silicon by femtosecond laser pulses: an analysis by micro Raman spectroscopy, scanning laser microscopy and atomic microscopy // Appl. Surf. Sci.– 2004, V. 221.– P.. 215-230.

3. D. Riabinina, C. Durand, F. Rosei, M. Chaker, Luminescent silicon nanostructures synthesized by laser ablation // Physica status solidi (a) 2007 Vol. 204 (6) .– P. 1623 – 1638