Исследование рельефа поверхности тонких пленок феррит-гранатов, выращенных ионным распылением.

Просяков А.С.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: prosyakov.artyom@physics.msu.ru

Начиная с 80х годов пленки феррит-гранатов рассматривали как потенциальные носители информации и как материал для создания магнитооптических устройств. Выращивались они методом жидкофазной эпитаксии, а толщина их составляла порядка 10 мкм. В настоящее время возрос интерес к тонким пленкам (10-100 нм) [1], получаемым методом ионного распыления [2]. Ожидается, что они будут обладать рекордно малым затуханием спиновых волн, что представляет интерес для устройств магноники и спинтроникии.

Коэффициент затухания спиновых волн напрямую связан  с качеством поверхности пленок. В связи с этим актуальной становится задача детального исследования рельефа  тонких пленок. Рельеф может отличаться для пленок с разными временами напыления, методами очистки подложки или типами анизотропии. Для исследования рельефа одним из лучших методов является атомно-силовая микроскопия (АСМ).

Для сканирования рельефа использовался сканирующий зондовый микроскоп FemtoScan. Размер снимаемых кадров составлял 5х5 мкм. Для большей достоверности полученных результатов каждый из образцов сканировался в нескольких местах.

В моем распоряжении были образцы отличающиеся по каждому из указанных параметров. Образцы представляли две группы: с одноосной анизотропией (Г8) и плоскостной анизотропией (ГН). Набор времен осаждения был следующий: 1, 3, 6 и 12 минут. Также были представлены два метода очистки подложек: очистка пучком ионов с энергией 5 кэВ и 1 кэВ[2]. Сканирование полного набора пленок может дать нам понимание того, как именно технология изготовления влияет на качество поверхности пленок феррит-гранатов. Получив снимки всех образцов с анизотропией Г8 и стандартной очистки, можно наблюдать, как зависят значения среднеквадратичной шероховатости от времени напыления.

Таблица 1. Значения шероховатости для различных времен напыления.

| Время напыления, мин | 1 | 3 | 6 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шероховатость, нм | 1,83 | 2,34 | 7,03 | 11,98 |

На примере семейства пленок, осаждаемых в течение 12 минут, мы также можем наблюдать отличие качества  поверхности в зависимости от типа очистки подложек.

Таблица 2. Значения шероховатости для различных типов образцов.

| Тип пленки | ГН 5кэВ | Г8 5кэВ | ГН 1кэВ | Г8 1кэВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шероховатость, нм | 13,34 | 14,66 | 8,62 | 11,98 |

Исследование показало, что пленки, полученные ионным распылением, имеют зернистую структуру. Как видно из таблицы 1, размер зерен увеличивается при росте времени напыления, а из таблицы 2 понятно, что шероховатость образцов, очищенных пучком ионов с энергией 5 кэВ, больше, чем при энергии 1 кэВ, при одинаковом времени напыления и анизотропии подложки. Выявленная зернистость не позволяет считать исследованные образцы пригодными для распространения спиновых волн.

Литература.

- Sun et al. Appl. Phys. Lett. 101, 152405.

- Berzhansky et al. Appl. Optics Vol. 52, No. 26 (2013) pp. 6599-6606.