Магнитные свойства HoGa3(BO3)4

Бегунов Алексей Игоревич

Аспирант

Брянский государственный технический университет, факультет энергетики и электроники, Брянск, Россия

E-mail: begun1412@yandex.ru

На сегодняшний день в физике магнитных явлений большой интерес уделяется изучению свойств редкоземельных боратов RM3(BO3)4 (R = Y, La–Lu; M = Fe, Al, Cr). Установлено, что ферробораты RFe3(BO3)4, имеющие магнитные железную и редкоземельную подсистемы, принадлежат к классу мультиферроиков, в которых сосуществуют магнитные, упругие и электрические параметры порядка [1]. Недавно удалось обнаружить, что алюмобораты RAl3(BO3)4, имеющие только одну магнитную подсистему (R), также характеризуются яркими магнитоэлектрическими свойствами. Поляризация HoAl3(BO3)4 при Т = 5 К в поле В = 9 Т достигает рекордного значения Pba(Ba) ≈ –5240 мкКл/м2 [2]. Усиление магнитоэлектрического эффекта в RM3(BO3)4 при замене магнитной подсистемы (Fe) на немагнитную (Al), увеличивает интерес к исследованию других новых подклассов боратов с одной магнитной подсистемой (R), в частности с ионом гольмия, например галлобората HoGa3(BO3)4.

В работе проведено теоретическое исследование магнитных свойств HoGa3(BO3)4 и их сравнение со свойствами HoAl3(BO3)4, демонстрирующего рекордные значения магнитоэлектрической поляризации. При расчетах использовался теоретический подход, который успешно применялся для расчета магнитных свойств изоструктурных HoAl3(BO3)4 и ферроборатов RFe3(BO3)4 (см., например, [3]). Для определения параметров кристаллического поля (КП) в целевую функцию закладывалась информация об определенной структуре основного мультиплета (порядок синглетов и дублетов, значения энергий), данные о кривых намагничивания Mс,с(B) при Т = 3 К в полях до 9 Тл и температурных зависимостях намагниченности  от 3 К до 300 К при B = 0.1 Тл [4]. Из условия наилучшего описания экспериментальных кривых , Mс,с(B) и воспроизведения структуры основного мультиплета иона Но3+ в HoGa3(BO3)4 был выбран следующий набор параметров КП:

, , , , , .              (1)

На рис. 1 представлены теоретические и экспериментальные кривые намагничивания Mс,с(B) HoGa3(BO3)4 при Т = 3 К. С ростом поля кривые Mс,с(B) монотонно возрастают с разной скоростью, демонстрируя заметную анизотропию. Видно, что рассчитанные кривые Mс,с(B) хорошо описывают соответствующие экспериментальные кривые. Низкотемпературная область зависимостей  при   В = 0.1 Тл представлена на вставке рис. 1. Несмотря на то, что удается хорошо описать  при T = 3–300 K и  при T > 7 K,  заметно отличие расчетной и экспериментальной кривых  при T < 7 K. Разориентация (5) в ходе измерений , которая могла бы объяснить такое различие, маловероятна.

Известно, что для соединений с ионом Ho3+ влияние сверхтонкого взаимодействия  на магнитные характеристики при низких температурах может быть определяющим, однако расчеты показали, что его учет в виде  (с 0.027 см-1) позволяет получить небольшое возрастание  только при T < 1.7 К. Вариации с параметрами КП показали, что можно добиться существенно лучшего описания  (штриховая линия на вставке), но для этого необходимо, чтобы расщепление между нижними энергетическим уровнями  было  6 см-1, вместо экспериментально определенных 10.7 см-1 [4]. Также   6 см-1 обуславливает аномалию Шоттки на кривой теплоемкости С(Т) вблизи 3.5 К, вместо 7.8 К на эксперименте. Учитывая данные отличия в описании exp и аномалии Шоттки, был выбран набор параметров КП (1), который позволяет в среднем хорошо описать всю совокупность измеренных характеристик. Расчет с параметрами КП (1) кривых  для больших полей B = 3, 6, 9 Тл  хорошо описывает эксперимент во всем исследованном интервале температур    T = 3–300 K.

Рис. 1. Кривые намагничивания Mс,с(B) HoGa3(BO3)4 при T = 3 K. Вставка: температурные зависимости Mс,с(T) при В = 0.1 Тл. Значки — эксперимент, линии — расчет.

Проведенное теоретическое исследование магнитных свойств HoGa3(BO3)4 позволило в едином подходе проинтерпретировать измеренные характеристики и обнаруженные на них особенности.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ проект № 13-02-12442 офи_м2.

Литература

- А.М. Кадомцева, Ю.Ф. Попов, Г.П. Воробьев [и др.]. Магнитоэлектрические и магнитоупругие свойства редкоземельных ферроборатов // ФНТ. –  2010. – Т. 36, № 6 – C. 640-653.

- А.И. Бегунов, А.А. Демидов, И.А. Гудим [и др.]. Особенности магнитных и магнитоэлектрических свойств HoAl3(BO3)4 // Письма в ЖЭТФ. –  2013. – Т. 97, № 9 – C. 611-618.

- E.A. Popova, D.V. Volkov, A.N. Vasiliev [et al.]. Magnetization and specific heat of TbFe3(BO3)4: Experiment and crystal-field calculations. // Phys. Rev. B, V.75, P.224413-224421, (2007).

- Н.В. Волков, И.А. Гудим, Е.В. Еремин [и др.]. Намагниченность, магнитоэлектрическая поляризация и теплоемкость HoGa3(BO3)4 // Письма в ЖЭТФ. – 2014. – Т. 99, № 2 – C. 72-80.