Структурирование в магнитных коллоидах с намагниченными агрегатами

Гладких Д.В.

доцент, кандидат физико-математических наук

Колесникова А.А.

студент

ФГАОУ ВПО Северо-Кавказский федеральный университет,

Институт математики и естественных наук, Ставрополь, Россия

E-mail: anastasiya.kolesnikova.93@mail.ru

| а) |  |
| --- | --- |
| б) |  |
| в) |  |
| г) |  |
| Рис.1. Поворот намагниченного агрегата при изменении направления внешнего магнитного поля на противоположное. |  |

Магнитные коллоидные наносистемы (магнитные жидкости) до сих пор остаются средами, привлекающими внимание исследователей, которое объясняется не только возможностью их практического применения, но и возникновением целого ряда физических проблем, таких как вероятность образования в них магнитного упорядочения. Нами [1, 2] было обнаружено возникновение хорошо развитой системы намагниченных агрегатов в магнитной жидкости на основе керосина при определенных условиях. Такие агрегаты в магнитном поле могут объединяться в нитевидные образования и поворачиваться на 180°, изгибаясь, при изменении направления поля на противоположное (рис.1).

Изучение структурных образований проводилось с помощью наблюдений в оптический микроскоп, снабженный тремя парами катушек Гельмгольца для создания магнитного поля. При этом, конструкция намагничивающей системы позволяла создавать как постоянное, так и переменное и вращающееся магнитные поля. Полученное изображение сканировалось на монитор компьютера для последующей обработки. Для приготовления образцов для исследования проводилось разделение магнитной жидкости на две фракции путем центрифугирования или осаждения в поле тяжести Земли в течение длительного времени. Впоследствии тяжелая фракция растворялась дисперсионной средой без добавления каких-либо ПАВ, в результате этого получали магнитную жидкость с хорошо развитой системой намагниченных агрегатов.

Рис. 2. Структура, возникающая при одновременном действии перпендикулярных постоянного (H = 2 кА/м) и переменного (30 Hz) магнитных полей.

Было обнаружено, что в случае воздействия вращающегося в вертикальной плоскости магнитного поля на горизонтально расположенный слой магнитной жидкости содержащиеся в ней агрегаты дробятся на более короткие звенья, вращающиеся в вертикальной плоскости. При этом их расположение в плоскости слоя упорядочивается (рис. 2). Кроме того были установлены особенности данного упорядочения в зависимости от соотношения напряженностей постоянного и переменного магнитных полей, от частоты переменного поля и размера агрегатов.

При воздействии на тонкий слой магнитного коллоида, содержащего такие агрегаты, эллиптически поляризованного, вращающегося в вертикальной плоскости, магнитного поля, направленного перпендикулярно слою, была обнаружена структурная организация намагниченных агрегатов. В этом случае, вращающиеся перпендикулярно плоскости слоя агрегаты образуют длинные нити, вдоль которых могут перемещаться более крупные образования (рис. 3а). Достаточно хорошая регулярность образовавшейся в этом случае структурной решетки позволяет наблюдать при пропускании через нее луча лазера четкую дифракционную картину в виде светлых и темных полос. Дополнительное воздействие постоянного магнитного поля,

| а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |
| Рис. 3. Структурная организация намагниченных агрегатов: а) при воздействии эллиптически поляризованного магнитного поля, направленного перпендикулярно слою коллоида (f = 3 Гц), и ее трансформация при дополнительном воздействии перпендикулярного постоянного магнитного поля: б) H = 650 А/м, в) Н = 2000 А/м. |  |  |

направленного перпендикулярно плоскости вращения исходного (эллиптически поляризованного) поля первоначально приводит к разбиению длинных нитей на отдельные звенья, которые колеблются с частотой вращающегося поля вокруг направления постоянного поля (рис. 3б). При дальнейшем увеличении постоянного магнитного поля происходит рост звеньев намагниченных агрегатов в направлении постоянного поля, при этом по-прежнему сохраняется их колебательное движение с частотой переменного поля (рис. 3в).

Таким образом, проведенные исследования показали возможность управления структурой системы намагниченных агрегатов (магнитных диполей) при воздействии на нее постоянными, переменными и вращающимися магнитными полями. Кроме непосредственного интереса, результаты проведенных исследований могут иметь значимость для моделирования подобной структурной организации в молекулярных системах и понимания самоорганизации, индуцированной движущимися частицами или кластерами в переменных и вращающихся полях, наблюдаемой в биологических системах.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской федерации и Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 14-03-00312 а).

Литература

1.	Диканский Ю.И., Вегера Ж.Г., Закинян Р.Г., Нечаева О.А., Гладких Д.В. // Коллоидный журнал. 2005. Т. 67. № 2. С. 161 – 166.

2.	Yu.I. Dikansky, D.V. Gladkikh, S.A. Kunikin, A.A.Zolotukhin // Magnetohydrodynamics. Vol.48 (2012), No.3, pp.493-501.