Динамические характеристики карбидокремниевые диодов, полученных методом низкотемпературной диффузии

Жураев Химматали Номозович

Младший научный сотрудник

Физико-технический институт НПО “Физика - Солнце” АНРУз, Ташкент, Узбекистан

E-mail: khimmatali@mail.ru

Значительный интерес к карбиду кремния в настоящее время связан также с возможностью применения его для изготовления  стойких к радиации УФ датчиков и детекторов ядерного излучения, высокотемпературных приборов, светодиодов УФ и видимого диапазона [1, 2].

Частотные характеристики относятся к важнейшим характеристикам многих, в том числе силовых полупроводниковых приборов (СПП), поскольку от них в значительной мере зависят динамические свойства и нагрузочная способность приборов, КПД и условия охлаждения, необходимые для их нормальной работы.

Анализ частотных характеристик диодов позволяет сделать вывод, что для улучшения динамических свойств СПП следует, в первую очередь, минимизировать потери энергии при работе приборов в проводящем состоянии и при их переключении из проводящего в непроводящее состояние [3].

Малое время переключения, наряду с повышением рабочей частоты устройств, позволяет также значительно снизить электрический шум. В связи с такими характеристиками приборе на основе SiC находит применение в космической технике, автомобилях, морских платформах и др., везде, где много различной электронной аппаратуры и необходимо обеспечить низкий уровень шумов.

При высоких частотах КПД преобразования электрических устройств на основе карбида кремния намного выше, чем у устройств на кремниевых элементах.

В данной работе приведен анализ скорости переключения, восстановления, и время жизни неосновных носителей в p-n-SiC-диодов, полученных методом низкотемпературной диффузии.

Исходными образцами для исследования являлись монокристаллические пластинки карбида кремния выращенных CVD методом с относительно низкой концентрацией ростовых дефектов- концентрация дислокаций 104 см-2 и концентрацией микротрубок до 10-102 см-2 (производства США), различного политипа 4H-n-SiC и 6H-n-SiC, толщина образцов 400-600 мкм. Удельное сопротивление , при комнатной температуре составляло ~3-18 Ом∙см.

Исследуемые образцы, созданы низкотемпературной диффузией бора и алюминия, которые являются основными акцепторными примесями в SiC [4, 5].

Омические контакты к слою p-типа проводимости были получены напылением слое Al и Sn, и последующим отжигом в вакууме (10-6 Torr. ) при температуре 400°С. Площадь контакта составляла 10-6м2.

Измерения времени переключения SiC<B> диодных структур проводились на специальном импульсном стенде [6]. Эта схема номинально подчеркнул тестируемого устройства с прямоугольной формой импульса 10 нс шириной. При передаче сигналов использовали коаксиальный кабель (RG-58 и RG-174) для высоких частот.

На рис.1, приведена осциллограмма времени  переключение тока с прямого на обратный (р-n-4H-SiC). Как видно из осциллограммы, во время переключения с прямого тока IF=0,25мА, при обратном напряжении 60 В, пиковая величина обратного тока IR=80мА и время переключение 10нс. Из рис.1, где имеется треугольная форма и пиковая величина обратного тока -IR, накопленный заряд(восстановленные заряд) -Qrr можно аппроксимировать следующим выражением:

Qrr≈12IR⋅trr			(1)

Рассчитанное значение по формуле (1), равно Qrr=0,5нКл, если мы считаем вводимый заряд на структуре по результату эксперимента можно получит по формуле:

Qn=e⋅N⋅S⋅d			(2)

где, е-заряд электрона, N=1016 см-3 концентрация электронов, S=2,25 мм2 площадь p-n- перехода, d=0,75мкм -ширина p-n- перехода. Тогда накопленный заряд для наших диодов равен, Qn=2,8нКл. Рассчитанные значение вводимого заряда совпадает с накопленными зарядами в пределе погрешности эксперимента.

После определения времени переключения можно определит время жизни неосновных носителей τp, соответственно следующим выражением [7].

trr=τp2IRIF−1			(3)

где, IF- прямой ток и IR- пиковая величина обратного тока во время переключения. Рассчитанное значение времени жизни неосновных носителей τp≈0,8 мкc.

В результате проведенных нами исследований показано, что разработанные диоды имеют малое время переключения и длительность обратного восстановления тока.

Использование метода низкотемпературной диффузии бора и алюминия обеспечивает более высокое быстродействие и меньшие энергетические потери диодов на основе карбида кремния.

Литература

1. Виолина Г.Н., Калинина Е.В., Холуянов Г.Ф., Кассов В.Г., Яфаев Р.Р., Халлен А., Константинов А.О. Карбид кремневые детекторы частиц высокой энергии // ФТП 2002 том 36, вып.6, с.750.

2. А.А. Лебедев, А.М. Иванов, Н.Б. Строкан. Радиационная стойкость SiC и детекторы жёстких излучений на его основе // ФТП 2004, том 38, вып.2, с.129.

3. Cергей Матюхин, Александр Ставцев. Моделирование частотных характеристик силовых полупроводниковых приборов. Силовая Электроника, № 4, 2010, стр.34-40

4. Atabaev IG and etc. Nonequilibrium Diffusion of Boron in SiC at low temperatures // Material Science and Applications 2010, Vol.1, No.2, p.53-58.

5. Атабаев И.Г., Салиев Т.М., Бахранов Э.Н. Способ низкотемпературной диффузии бора в карбид кремния. Патент РУз IDP 05199.

6. А.П. Лысенко. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В p-n-ПЕРЕХОДЕ. (Москва-2009), стр.65

7. Зи С.  Физика полупроводниковых приборов. Кн.1.(М.Мир-1984), стр.118.