Ионоселективные электроды для определения мебгидролина

Шевчук Ирэна Константиновна

студентка магистратуры

Тверской государственный университет, химико-технологический факультет,

Тверь, Россия

E-mail: irena-shevchuk@mail.ru

Впервые созданы ионоселективные электроды (ИСЭ), чувствительные к катионной форме мебгидролина – широко применяемого лекарственного препарата, обладающего противоаллергическим антигистаминным действием и входящего в состав различных лекарственных форм. Мебгидролин (2,3,4,5-Тетрагидро-2-метил-5-(фенилметил)-1H-пиридо[4,3-b]индол) является органическим основанием и в слабокислой среде существует в виде однозарядного катиона за счет координации дополнительного протона аминным атомом азота. Это позволяет определять мебгидролин в катионной форме методом прямой ионометрии.

Созданные электроды имеют классическую конструкцию ИСЭ с внутренним раствором и жидкой пластифицированной мембраной, представляющей собой гель-пленку поливинилхлорида, содержащую раствор электродноактивного вещества в диоктилфталате. Состав мембраны: поливинилхлорид С-70 – 35 %, диоктилфталат –     60 %, электродноактивное вещество – 5%.

Электродноактивные вещества получали в виде малорастворимых в воде ионных ассоциатов катионной формы мебгидролина и анионов молибдофосфорной и вольфрамофосфорной кислот в результате взаимодействия водных растворов нападизилата мебгидролина и соответствующих гетерополикислот. Полученные электродноактивные вещества исследованы методами ИК спектроскопии на приборе Brucker Equinox 55 и синхронного термического анализа, т.е. синхронной термогравиметрии и ДСК на приборе Netzsch STA 449 F3 Jupiter.

ИСЭ перед применением вымачивали в 0,05 М растворе нападизилата мебгидролина. Для определения электродных характеристик использовали электрохимическую ячейку:

| Ag/AgCl | 2.08·10–3 M раствор мебгидролина в 0.1 М KCl | Пленочная мембрана | Исследуемый раствор | KCl нас. | AgCl/Ag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Изготовленные электроды обладают хорошими метрологическими характеристиками. Электродная функция линейна в диапазоне 1–5 рС и имеет наклон, близкий к теоретическому значению, время отклика электрода 6–9 с. Потенциал ИСЭ не не зависит от рН исследуемого раствора в интервале рН 4–6. Определение мебгидролина в готовой лекарственной форме – драже «Диазолин» – показало работоспособность созданных электродов.