Динамическое сорбционное концентрирование благородных металлов на малополярных сорбентах

Дубенский А.С.

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: alexchem206@gmail.com

Благородные металлы (БМ) нашли применение в различных областях науки и техники, например, в электронике, медицине, химической и автомобильной промышленности. Постоянно возрастающее мировое потребление БМ обусловливает необходимость разведывания новых месторождений и определения содержания этих элементов в рудах и горных породах. Кларковое содержание БМ в горных породах находится на уровне 10-8 - 10-7 %. Определение столь низких концентраций является сложной аналитической задачей. Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (МС-ИСП) является в настоящее время наиболее чувствительным и экспрессным методом элементного анализа. Однако даже МС-ИСП не позволяет определять столь низкие содержания БМ в растворах, образующихся после разложения горных пород, где концентрация БМ снижается еще на один-два порядка. Дополнительной проблемой при анализе образцов сложного состава является наличие полиатомных наложений. Для повышения общей чувствительности и правильности анализа необходима стадия концентрирования. Наиболее перспективными представляются обратимые динамические сорбционные системы, которые обеспечивают как количественное извлечение элементов, так и их количественную десорбцию, что позволяет многократно использовать сорбент и не требует проведения сложных и длительных процедур разложения сорбентов-концентратов.

Целью данной работы является выбор оптимальных условий динамического сорбционного концентрирования БМ с их последующим МС-ИСП определением.

Исследована сорбция Ru, Rh, Pd, Ir, Pt и Au в виде ионных ассоциатов, образованных хлоридными комплексами металлов с реагентом трибутиламином. Проведены исследования на малополярных сорбентах StrataX (с пирролидоновыми группами) и StrataX-AW (с этилендиаминовыми группами). В качестве десорбирующих агентов применены 1 М раствор хлороводорода в 96% этиловом спирте и 0,05 М растворы слабых оснований. Изучена возможность динамического сорбционного концентрирования БМ с разбавлением в потоке.

В сорбционных системах StrataX – ТБА и StrataX-AW – ТБА выбраны оптимальные условия извлечения БМ. Показано, что максимально возможная степень сорбции БМ достигается при концентрации соляной кислоты – 1 М. В сорбционной системе StrataX – ТБА достигнуто количественное и обратимое извлечение палладия и золота при использовании в качестве элюента 1 М HCl в этаноле.

В сорбционной системе StrataX-AW – ТБА достигнуто количественное извлечение Ir, Pd и Au, при этом удалось достичь количественной десорбции Ir 0,05 М раствором тетрабората натрия. В выбранных условиях Rh и Ru обратимо извлекаются на 60% при использовании в качестве десорбирующего агента 0,05 М раствором тетрабората натрия. Установлено, что присутствие мешающих компонентов матрицы горных пород практически не влияет на извлечение Ru, Rh и Ir в данной сорбционной системе.

Подобраны оптимальные условия введения в масс-спектрометр растворов с высоким содержанием солей, получаемых после десорбции БМ, и оценены метрологические характеристики данного способа.