Экстракционное извлечение горного воска из углей

Санакулова Сания Тахировна

студент

Карагандинский Государственный Технический Университет,

горный институт, Караганда, Казахстан

E –mail: love_life27@mail.ru

Бурый уголь и окисленные каменные угли низкой стадии метаморфизма не представляют значительного интереса в качестве энергетических источников. С другой стороны, комплексный химико-технологический подход к освоению этих ископаемых обеспечивает получение широкого класса химических веществ, которые могут использоваться в различных отраслях промышленности. Одним из ценных компонентов бурых углей является горный воск (монтан-воск, буроугольный воск) [1].

Благодаря ряду ценных свойств горный воск и продукты его переработки применяются более чем в 200 отраслях промышленности: в литейном производстве, в изготовлении полирующих и защитных композиций для различных покрытий, в бумажной, кожевенной промышленности, в косметике, медицине, в бытовой химии и многих других.

Горный воск обладает высокой влагоустойчивостью, химической стойкости по отношению к кислотам и щелочам, механической прочности и способен давать твердые блестящие покрытия. Горный воск имеет высокую температуру плавления, обладает хорошей растворимостью в органических растворителях, способен давать стойкие композиции с парафином, стеарином и озокеритом. После отгонки восковой части смоляная часть битумов может быть использована для получения парафинов, эфиров и др. Смолы имеют хорошие электроизоляционные свойства, образуют эмульсии и дают лаковые пленки. А также могут быть использованы в дорожном строительстве, для получения темных нитролаков, клеев, для приготовления типографских красок и заменителей олифы, синтетических дубителей, для изготовления стержневых деталей в литейном производстве и других областях народного хозяйства [2].

В природе заменителей нет. Не канцерогенен.

В НИИ «Новые материалы» КарГТУ проведены исследования по возможности извлечения горного воска из бурых углей Центрального Казахстана: Кумыс – Кудукского и Шубаркульского месторождений. На первом этапе экспериментальных исследований по экстракционному извлечению монтан – воска из углей решались следующие задачи:

1) определение марки угля, извлечение монтан – воска из которого наибольшее;

2) Подбор наиболее эффективного растворителя – экстрагента.

В ходе исследования установлено, что Кумыс – Кудукский уголь хорошо подвергается процессу экстракции, в перспективе при правильном выборе растворителя под действием температуры и давлении можно получить ценные компоненты (горный воск). Наиболее эффективным растворителем является гексан, а максимальный выход горного воска наблюдался из углей Кумыс – Кудукского месторождения (8,75%).

Литература

- Белькевич П. И., Голованов Н. И. Воск и его технические аналоги – Мн. // Наука и техника. 1980. 125 –176

- http://bio.freehostia.com