Получение нового стимулятора роста и развития растений из отходов хлопкоочистительных заводов

Азимов Сайдуллобек Хамидович, старший научный сотрудник

Институт общей и неорганической химии АН РУз, Ташкент, Узбекистан. e.mail:saydullo_84@mail.ru

ОХОЗ (отходы хлопкоочистительных заводов) богаты аминокислотами и полезными биоорганическими веществами (провитамин А, инозит, рибофлавин, валин, треонин, серин, лизин, метионин, триптофан, гистидин, аргинин, лейцин, изолейцин, фенилаланин), которые содержатся во всех вегетативных органах хлопчатника и проявляют все известные виды физиологической активности. Они, как правило, улучшают усвоение растениями питательных элементов, повышают устойчивость растений к климатическим и биотическим стрессам.

В результате изучения процесса экстракции веществ из отхода, полученного после первичной обработки хлопка-сырца слабой азотной кислотой, установлены оптимальные параметры получения кислых маточных растворов: температура экстракции в диапазоне 25 – 500С; концентрация азотной кислоты в интервале 3 - 10%; соотношение Т:Ж – 1:7. Эти условия позволяют сконцентрировать жидкий экстракт без потерь биологически активных веществ. Полученные кислые продукты (экстракты) содержат ди– и трикарбоновые кислоты,  макрокомпоненты: кальций, калий и биоорганические активные соединения. Дальнейшее проведение экспериментальных исследований показало, что при нейтрализации полученных кислых экстрактов аммиаком или моноэтаноламином и последующим выпариванием  возможно получение физиологически активных веществ с различным солевым составом.

Выявлено, что при использовании 3%-ной азотной кислоты полученное вещество, содержащее макрокомпоненты и органические кислоты, имеет следующий химический состав, в масс. %: Ca(NO3)2-1.90; Mg(NO3)2-0.35; KNO3-0.20; H3C6H5O7-1.60; C2H4O(COOH)2-1.68; аморфные вещества-1.31 и вода-92.96.  Содержание макро- и микроэлементов в золе, в масс.%: калий-4.48; кальций-2.36; магний-2.06; алюминий-0.63; натрий-0.57; кремний-0.16; фосфор-0.18; железо-0.09;  марганец-0.02; барий-0.008; титан-0.007; стронций-0.005; олово-0.001; медь-0.0005; биоорганические вещества-6.47.

При применении 5%-ной азотной кислоты получен кислый продукт, имеющий следующий химический солевой состав, в масс.%: Ca(NO3)2-1,96; Mg(NO3)2-0,45; KNO3-0,28; H3C6H5O7-2,10; C2H4O(COOH)2-2,22; аморфные вещества -1,89 и вода-91,1.  В золе искомого состава находятся макро- и микроэлементы (масс. %): калий-6,7; кальций-4,97; магний-2,5; алюминий-0,9; натрий-0,7; кремний-0,2; фосфор-0,2; железо-0,1;  марганец-0,02; барий-0,008; титан-0,007; стронций-0,005; олово-0,001; медь-0,0005; биоорганические вещества-3,54.

На основании полученных данных выявлено, что в экстракте сохраняется максимальное количество незаменимых аминокислот при  использовании 3%-ной азотной кислоты.