Исследование процесса сорбции ионов кадмия

на модифицированных углеродных волокнах

Бажина С.А.

Студент 5 курса

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», химический факультет, Уфа, Россия

E-mail: s.bazhina.00@mail.ru

Проблема загрязнения водных ресурсов является актуальной в связи с продолжающимся ростом антропогенной нагрузки на природную среду.

Аналитический контроль загрязнения водных объектов окружающей среды – одна из актуальных проблем современной гидроэкологии и экологической аналитики. В частности, особое значение имеет контроль за содержанием тяжелых металлов, являющихся одними из наиболее опасных в биологическом отношении компонентами природных вод.

Для обеспечения высокой степени очистки сточных вод применяют сорбционные методы, с их помощью из воды удаляется большинство веществ – независимо от  их химической и биохимической устойчивости и без внесения в очищенную воду вторичных примесей [1].

Углеродные сорбенты благодаря развитой удельной поверхности и регулируемой пористости широко используются в качестве сорбентов для очистки воздуха и газов, обесцвечивания жидкостей, фильтрации воды, водных и водноорганических сред [2].

В данной работе были получены углеродные модифицированные волокна, и исследована возможность их использования для извлечения ионов кадмия из водных сред. Для модифицирования поверхности  активированного углеродного волокна (АУВ) и его окисленного образца (ОАУВ) использовали 15% раствор тиомочевины.

Исследование сорбционной активности углеродных волокон проводили в статическом режиме. Для чего растворы нитрата кадмия с концентрациями 0,025-0,15 мг/мл перемешивали с 0,1г сорбентов. Равновесную концентрацию кадмия в фильтратах определяли с помощью инверсионной вольтамперометрии. Предварительно были установлены оптимальные параметры сорбции – время установления сорбционного равновесия сорбент-сорбат и значения рН раствора. Установлено, что время сорбционного равновесия сорбент-сорбат по сравнению с немодифицированным волокном уменьшается в 1,5-3 раза при сорбции кадмия на модифицированных тиомочевиной АУВ и ОАУВ соответственно. Показано, что максимальное извлечение кадмия наблюдается при рН=5 и достигает 67%. Увеличение температуры с 20 до 60 ºС способствует увеличению степени извлечения кадмия на 12%. Были построены изотермы сорбции, рассчитаны константы сорбционного равновесия.

Литература

1. Мухина О.Ю. Получение и исследование свойств активированных углеродных волокнистых материалов с различной пористой структурой /Дис. докт. техн. Наук. Санкт-Петербург, 2003. 162 с.

2. Русьянова Н. Д. Углехимия. М.: Наука, 2003. 316 с.