Изучение влияния температуры синтеза на свойства флуоресцентных криогелей на основе N,N-диметилакриламида

Ощепкова М.В.1, Ощепков А.С.2, Колосова О.Ю.3, Заборина О.Е.3

Старший преподаватель

1 Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

3 Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова (ИНЭОС РАН), Москва, Россия

E-mail: Margaritamur@gmail.com

В последнее время появляются разработки по проектированию и изготовлению молекулярных сенсорных систем для широкого спектра экологических и биологических анализов.

Сенсоры представляют собой привлекательный аналитический инструмент для анализа растворов и газов благодаря таким характеристикам, как быстрота анализа, возможность миниатюризации и автоматизации, простота их применения и невысокая стоимость. Одно из основных достоинств сенсора – возможность его применения вне лаборатории, в полевых условиях без использования сложного оборудования.

Одним из перспективных методов получения тест-систем является иммобилизация ионофоров в полимерной матрице. Соответствующие флуорофоры могут быть как растворены в полимере, так и химически связаны с ним. Работа посвящена разработке метода введения органического флуорофора на основе 1,8-нафталимида в состав полимерных криогелей.

Сополимер был получен на основе N,N-диметилакриламида, в результате проведения полимеризации которого в неглубоко замороженной водной среде можно получить полимерный криогель. В качестве флуоресцентного мономера был выбран впервые полученное производное 1,8-нафталимида. Однако, поскольку синтез краунсодержащего производного нафталимида является трудоёмким и дорогостоящим, для отработки иммобилизации ионофора в полимерной матрице было использовано модельное соединение 1. Синтез полимерного криогеля представлен на схеме.

Таким образом, нами были получены с достаточно высокими выходами полимерных криогели на основе ДМА и соединения 1; показано, что данные соединения вступают в реакцию сополимеризации. Продемонстрировано, что степень набухания сополимеров в воде, интенсивность флуоресценции и выход гель-фракции зависят от температуры синтеза.

Авторы выражают признательность за помощь в проведении исследований                проф., д.х.н. Владимиру Иосифовичу Лозинскому, к.х.н. Юрию Викторовичу Федорову.