Влияние степени полимеризации поли-N-метил-2-винилпиридиний метилсульфата на индуцируемые им структурные перестройки в анионных липосомах.

Ивашков О.В., Ефимова А.А., Сыбачин А.В.

Магистрант 1 г.о.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

В данной работе изучали взаимодействие поли-N-метил-2-винилпиридиний метилсульфата (ПМВП) степеней полимеризации (СП) 20, 40, 100, 270 и 440 с малыми моноламелярными липосомами из смеси анионного кардиолипина (КЛ) и электронейтральных фосфатидилхолина (ФХ) или дипальмитоилфосфатидилхолина (ДПФХ).

Было показано, что адсорбция ПМВП всех изученных СП на поверхности липосом носит обратимый характер – поликатион может быть десорбирован при увеличении ионной силы раствора; мембрана сохраняет целостность при взаимодействии.

Установлено, что ПМВП степеней полимеризации 270 и 440 индуцирует флип-флоп кардиолипина из внутреннего слоя мембраны во внешний, поэтому в образовании комплекса с поликатионом принимают участие все молекулы КЛ, в то время как поликатионы с СП 20 и 40 взаимодействуют только с кардиолипином во внешнем слое мембраны. Предполагается, что способность полимера вызывать флип-флоп определяется его возможностью образовывать петли на поверхности липосом.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-03-00717)