Изучение композиционных пленок из смеси полигидроксибутирата и поликапролактона, полученных методом испарения растворителя

Бычук М.А.1, Кильдеева Н.Р.1, Владимиров Р.В.2

1Аспирант, 1преподаватель(д.х.н), 2научный сотрудник(к.х.н.)

1Московский государственный университет дизайна и технологии, факультет химических технологий и промышленной зкологии,  Москва, Россия

2 Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, лаборатория физическо- химических процессов в полимерных системах, Москва, Россия

E–mail: mariya-sedna@list.ru

Полигидроксибутират (ПГБ) – полиэфир бактериального происхождения, представитель ряда полигидроксиалканоатов.  ПГБ сочетает в себе преимущества природных полимеров и синтетических пластиков. Он обладает термопластичностью и растворимостью в различных растворителях [1], однако, высокая степень кристалличности и следовательно повышенная хрупкость полигидроксибутирата ограничивает его применение. Модификация свойств достигается путем синтеза сополимеров или приготовлением композиций с другими биосовместимыми и биодеградируемыми полимерами. Поликапролактон (ПКЛ) – биосовместимый и биодеградируемый синтетический полиэфир [2], применяется в качестве материала для изготовления полимерных изделий медицинского назначения, имплантатов для заместительной хирургии и в тканевой инженерии. Ранее было показано, что ПКЛ  и ПГБ образуют не совместимые смеси, однако их растворы в хлороформе в определенной области составов гомогенны[3].

Цель настоящего исследования заключается в изучении градиентного состава по толщине пленок, полученных путем испарения растворителя из общего раствора ПГБ и ПКЛ. Полученные данные имеют значение для интерпретации закономерностей биодеградации пленок на основе ПГБ и ПКЛ.  Пленки толщиной 50 мкм были получены методом полива из 2% смешанных растворов ПГБ и ПКЛ в хлороформе при комнатной температуре. В работе был использован метод многократного нарушенного полного внутреннего отражения ИК-излучения (ИК-МНПВО). Способность ИК-излучения разной частоты проникать внутрь материалов на различную глубину позволила определить состав слоев пленки. Было установлено, что поверхность пленки, контактирующая с воздухом  обогащена полигидроксибутиратом, а поверхность обращенная к подложке - поликапролактоном. Показано, что возможными причинами градиентного состава является высокая скорость испарения растворителя из поверхностных слоев пленки.

Изменение состава по толщине слоя раствора полимера влияет на характер морфологии пленки. Результаты электронной микроскопии показывают, что в образце с соотношением полимеров 1:1 образуется высокопористая структура. Однако поры вблизи воздушной поверхности имеют меньшие размеры, чем поры вблизи поверхности, контактировавшей с подложкой. Эти факты являются результатом градиента концентраций по толщине слоя раствора, устанавливающегося в процессе испарения растворителя.

Литература

- Dai Z. W., Zou X. H., Chen G. Q. Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate) as an injectable implant system for prevention of post-surgical tissue adhesion  // Biomaterials. 2009,  № 17. р. 3075–3083.

- Woodruff M.A., Hutmacher D.W. The return of a forgotten polymer—Polycaprolactone in the 21st century // Progress in Polymer Science. 2010, №35(10). р. 1217-1256.

- Бычук М.А., Кильдеева Н.Р. Изучение полимерных систем на основе полигидроксибутирата и поликапролактона // Сборник тезисов докладов IV Всероссийской конференции по химической технологии. 2012, том 3. с. 192 – 193.