DFT исследование полимеризации стирола в присутствие фуллерена С60

Диниахметова Д.Р.1, Фризен А.К.2

1магистрант, 2кандидат химических наук, научный сотрудник

1Башкирский государственный университет, химический факультет, Уфа, Россия

2Институт органической химии УНЦ РАН, Уфа, Россия

E-mail: diniakhmetova@rambler.ru

Одним из актуальных направлений химии высокомолекулярных соединений является модификация полимеров с целью придания им комплекса новых свойств, объединяющих уникальные физические свойства фуллерена С60 со свойствами полимеров. Авторы работы [1] проводили свободно-радикальную полимеризацию стирола и метилметакрилата в присутствии С60, в ходе которой образовались фуллеренсодержащие полимеры с более низкой характеристической вязкостью и с более высокими абсолютными молекулярными массами. Исследования некоторых характеристик таких полимеров показывают, что их структура разветвленная. Для применения свободно-радикальной полимеризации в присутствии фуллерена С60 с целью получения фуллеренсодержащих полимеров с заданными свойствами необходимо знать механизм такого процесса. Следовательно, целесообразно использование квантово-химических методов для моделирования предполагаемых взаимодействий и вычисления энергетических характеристик элементарных актов.

В данной работе смоделирована реакция присоединения модельного полистирольного радикала (R•) к фуллерену С60 с образованием интермедиата С•60R (на приведённом ниже рисунке показан небольшой участок С60). Изменение энтальпии данной реакции составляет -46.4 кДж/моль, а энергетический барьер равен 9.5 кДж/моль. Спиновая плотность в данном интермедиате делокализована и имеет максимальные значения на атомах 1, 2 и 3 и составляет 0.12, 0.22 и 0.12 а.е., соотв.

Присоединение молекул мономера (М) по атомам углерода 1, 2 и 3 происходит с тепловыми эффектами, равными 9.1, 45.1 и 9.6 кДж/моль, а энтальпии активации равны 41.7, 86.3 и 41.6 кДж/моль, соответственно. Энергетический барьер такой реакции выше, чем для реакции роста цепи при полимеризации стирола, следовательно, присоединение мономера к аддукту С•60R менее вероятно, чем к R•. Присоединение стирола по атому 2 с энергетической точки зрения маловероятно. Величина спиновой плотности в интермедиатах RС60М• на фрагменте СНРh составляет 0.43 а.е., как в обычном радикале роста. Аддукт RС60М• может вступать в реакцию рекомбинации с полистирольным радикалом с тепловым эффектом равным -189.1 кДж/моль. Также возможна реакция роста цепи:

RС60М• + М → RС60R•.

Данная реакция имеет тепловой эффект, равный -52.4 кДж/моль, а энтальпия активации составляет 26.3 кДж/моль. Таким образом, рассчитанные энергетические параметры не исключают возможности такого роста цепи.

Работа поддержана федеральной целевой программой «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы» (Соглашение №8444).

- Warren T. Ford, Takuya Nishioka, Shawn C.McCleskey, Thomas H. Mourey, Pawan Kahol Structure and radical mechanism of formation of copolymers of C60 with styrene and with methyl mathacrylate // Macromolecules. 2000, №33. р. 2413-2423.