Изучение свойств битума, модифицированного малеинизированным полибутадиеном

Кинзибаев Динар Рауфович, Маннанова Олеся , Гараев Ильфат Иршатович

Аспирант, магистрант, студент

ФГБОУ ВПО БашГУ, инженерный факультет, Уфа, Россия

E–mail: chimiker@mail.ru

Одним из способов улучшения свойств битумов и асфальтобетонных композиций на их основе является введение в состав битумов полимерных модификаторов. Добавка полимерного модификатора увеличивает температуру размягчения битумной композиции, расширяется температурный интервал ее эксплуатации, увеличивается трещиностойкость асфальтобетона.

Введение в состав битума полимерных продуктов, содержащих в макромолекулах ангидридные группы, представляют большой интерес, так как полимер одновременно играет роль полимерного модификатора и адгезионной добавки, что приводит к комплексному улучшению физико-механических свойств битума и асфальтобетона.

Целью настоящей работы являлось изучение эксплуатационных свойств битума содержащих в своем составе малеинизированные 1,2-полибутадиены (МПБ).

Изучено влияние МПБ на адгезионные свойства, битумных композиций. Адгезию битума к минеральному наполнителю оценивали по сцеплению со щебнем и песком, которое определяли в баллах (табл.1).

Результаты экспериментов показали, что адгезия битума к минеральному наполнителю достаточно низкая (оценивается 2 баллами) (табл.1). Введение МПБ уже в количестве 0,5 мас. % обеспечивает эффективное сцепление битума с минеральным материалом (табл. 1).

Таблица 1.

Оценка адгезионных свойств битума содержащих МПБ

| № п/п | Полимер | Содержание полимера в битуме, % мас. | Оценка адгезии битума к минеральному наполнителю |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к щебню, баллы | к песку |
| 1 | - | - | 2 | Выдерживает по контрольному образцу №3 |
| 2 | МПБ | 0,5 | 5 | Выдерживает по контрольному образцу №1 |
| 3 |  | 1,0 | 5 | Выдерживает по контрольному образцу №1 |

При увеличении содержания количества МПБ в битуме значение температур каплепадения (Тк) и размягчения (Тр) возрастают. При введение в состав битума 0,5 мас. % МПБ температура размягчения и каплепадения увеличиваются соответственно на 11 и 10,80С по сравнению с исходным битумом. Увеличение количества вводимой до 1,0 мас. % приводит к существенному увеличению Тк и Тр соответственно на 42,2 и 32,20С по сравнением с не модифицированным битумом. Столь заметное повышение Тк и Тр свидетельствует об увеличении теплостойкости битумной композиции. Это следует связать с повышением вязкости битумной композиции при ведении малеинизированного полибутадиена, который в данном случае выполняет роль вязкостной присадки.

Одновременно с повышение Тр наблюдается также некоторое повышение температуры стеклования (Тс) и хрупкости (Тхр) битумной композиции. Так битумная композиция 1 мас. % МПБ изменяет Тс примерно на 3,50С больше чем Тс битума, а Тхр – на 30С. Для улучшении морозостойкости по-видимому целесообразно использовать МПБ в сочетание с пластифицирующей добавкой.

Таким образом, результаты экспериментов свидетельствуют, что малеинизированные 1,2-ПБ не только улучшают адгезионные свойства битума, но и улучшают эксплуатационные свойства.