Эффективность 2,6-ди (3,3’,5,5-ди-трет-бутил-4,4’-оксибензил) циклогексан-1-она при деструкции пластифицированного поливинилхлорида.

Салимгареева Д.С.,1 Сайгитбаталова Ф.Б.,2

Балабанова Ф.Б.,2 Черезова Е.Н.,2 Ахметханов Р.М.1

1Башкирский государственный университет, г.Уфа, ул.Заки Валиди 32.

2Казанский национальный исследовательский технологический университет,

г. Казань, ул. К.Маркса 68

www.aranid.ru@mail.ru

Основным недостатком поливинилхлорида является его низкая статическая и динамическая термостойкость, что требует применения различных стабилизаторов для предотвращения  деструкции полимера. В частности, в процессе производства ПВХ-материалов для повышения их термоокислительной устойчивости используют антиоксиданты [1]. Несмотря на имеющийся широкий круг антиоксидантов, используемых для повышения антиокислительной устойчивости поливинилхлорида и полимерных материалов на его основе, задача поиска новых химикатов-добавок, обладающих высокой стабилизирующей эффективностью, является по прежнему актуальной и важной с научной и практической точек зрения.

Наиболее эффективными промышленными антиоксидантами, повышающими антиокислительную устойчивость ПВХ и материалов на его основе, являются 2,6-замещенные фенольные соединения. Кроме производных фенолов к соединениям, способных  акцептировать алкильные радикалы относятся кето-производные замещенных фенолов – хиноны, а также лактоны. Это обстоятельство стало основанием синтеза в лаборатории Казанского национального исследовательского технологического университета 2,6-ди(3,3’,5,5-ди-трет-бутил-4,4’-оксибензил) циклогексан-1-она совмещающего дизамещенный фенольный и циклокетонный фрагмент.

Целью данной работы являлось изучение эффективности 2,6-ди(3,3’,5,5-ди-трет-бутил-4,4’-оксибензил) циклогексан-1-она  в процессе термоокислительной деструкции пластифицированных ПВХ-композиций. По показателю ингибирования  скорости дегидрохлорирования ПВХ, пластифицированного промышленным пластификатором диоктилфталатом, в условиях термоокислительной деструкции показано, что стабилизирующая эффективность изученной добавки превосходит ионол и практически не уступает  дифенилолпропану.

Высокая стабилизирующая эффективность образцов подтвердилась также по показателю «время термостабильности» ПВХ-композиций. Дополнительное введение в пластифицированные ПВХ композиции, включающие некоторые металлсодержащие стабилизаторы – акцепторы 2,6-ди(3,3’,5,5-ди-трет-бутил-4,4’-оксибензил) циклогексан-1-она увеличивает показатель «время термостабильности» в 1,5-1,8 раза.

Аналогичная картина наблюдается при термоокислительной деструкции ПВХ, пластифицированного диоктилсебацинатом.

Таким образом, 2,6-ди(3,3’,5,5-ди-трет-бутил-4,4’-оксибензил) циклогексан-1-он обладает высокой антиокислительной эффективностью, что позволяет использовать его в качестве стабилизирующей добавки в конкретных пластифицированных полимерных ПВХ- композициях.

Обсуждаются кинетические закономерности процесса термоокислительного дегидрохлорирования пластифицированного ПВХ в присутствии 2,6-ди (3,3’,5,5-ди-трет-бутил-4,4’-оксибензил) циклогексан-1-она.

- Уилки Ч, Саммерс Дж., Даниелс Ч. Поливинилхлорид. СПб.: Профессия, 2007.- 728 с.