Синтез термочувствительных полимерных покрытий на поверхности алюминия

Бологова Е.И., Климов В.В.

Студент

Волгоградский государственный технический университет,

химико-технологический факультет, Волгоград, Россия

E-mail: bologova.rina@yandex.ru

В настоящее время интенсивно развивается область высокомолекулярной химии, связанная с получением привитых полимерных покрытий на поверхностях различной природы для достижения особых эффектов смачивания: высокогидрофильных, высокогидрофобных и термочувствительных. Термочувствительные поверхности обладают большим потенциалом применения в следующих областях: термочувствительный текстиль, микрофлюидные переключаемые устройства, управляемое выделение лекарственных препаратов, терморегулируемые фильтры для сепарации нефти/воды [1], биочипы и биосенсоры, а также могут использоваться для регулирования адгезии, трения и смачивания [2].

Для придания термочувствительных свойств поверхности алюминия использовали метод поверхностно-инициированной радикальной полимеризации с переносом атома (ATRP), который широко используется для создания функциональных, высокотехнологичных покрытий [3]. На металле предварительно закрепляли один из якорных блоков: глицидол, 3-аминопропилметоксисилан, полиглицидилметакрилат и 3-аминопропилфосфоновую кислоту. Затем по амино- и гидроксогруппам проводили закрепление инициатора 2-бром-2-метилпропионилбромида с последующей полимеризацией N-изопропилакриламида по методу ATRP.

Модифицированные поверхности исследовали методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) на приборе «Versa 3D DualBeam» при пониженном вакууме и измерениями контактного угла смачивания при различных температурах на приборе «DataPhysics OCA 15 EC». Измерения проводили 4-5 раз для каждой температуры, расчет контактного угла осуществлялся по методу Юнга-Лапласса с последующим вычислением среднего значения.

На основании СЭМ-изображений можно сделать вывод, что модифицированная поверхность алюминия по сравнению с исходной подложкой является более развитой, шероховатой, что говорит об образовании равномерного привитого полимерного слоя. Термочувствительные свойства привитого поли-N-изопропилакриламида оценивали по изменению контактного угла смачивания при варьировании температуры. Результаты измерений показали, что угол смачивания покрытий, полученных с использованием четырех якорных блоков, меняется при изменении температуры образцов от 22оС до 42оС в пределах: глицидол – от 34о до 90о; полиглицидилметакрилат – от 10о до 93о; 3-аминопропилфосфоновая кислота – от 10о до 91о; 3-аминопропилметоксисилан – от 10о до 85о.

Литература

1. Sun T. [ect.]. Reversible Switching between Superhydrophilicity and Superhydrophobicity // Angewandte Chemie International Edition. 2004. № 43. p. 357-360.

2. Bryuzgin E.V. [ect.]. Control of surface wetting via production of graft polymer chains with adaptive behavior // Modern problems of the physical chemistry of surfaces, materials science, and materials protection. 2013. V. 49, №1. p. 101-108.

3. Rigoberto C. [ect.]. Polymer brushes. Weinheim, Wis.: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. 2004.