Исследование материального и зарядового баланса при синтезе

и редокс-переходах полипорфина магния

Истакова О.И.

аспирант

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия

E-mail: oistakova@gmail.com

Интерес к молекулярным системам на основе порфиринов вызван возможностями их широкого применения в электрохимических сенсорах, преобразователях солнечной энергии, а также в диагностических контрастах и электрохромных устройствах. В последнее время был разработан высокоэффективный метод синтеза незамещенного порфирина - порфина магния MgP [1], благодаря чему впервые были получены соответствующие гомополимеры магния рMgP с оригинальными электрическими и оптическими свойствами [3,4], а из них и другие полипорфины [2]. Усовершенствование стадии синтеза исходной пленки рМgP приобретает особую значимость, поскольку она определяет структуру и характеристики всех получаемых полипорфинов.

Рис. 1. Схема образования димера в процессе полимеризации порфина магния

На основании данных косвенных методов (ИК спектры, масс-спектрометрия растворимой части полимерной пленки) была высказана гипотеза [3], что процесс электроокисления МgP при низком потенциале протекает с образованием полимерной структуры с одинарными мезо-мезо связями между порфиновыми блоками (рис.1). Целью настоящей работы являлось определение выхода по току процесса образования и редокс-переходов рМgP методом электрохимического кварцевого микробаланса.

Измерения проводили в ацетонитрильном растворе TBAPF6 на потенциостате Элинс Пи-50PRO3. Рабочим электродом выступал кварцевый кристалл с платиновым покрытием, имеющий резонансную частоту 5 МГц.

В результате измерений установлено, что при окислении МgP в указанных условиях на мономерное звено приходится два электрона, что соответствует образованию двух одинарных связей с соседними циклами. При этом выход по току процесса полимеризации близок к единице. Рассчитана степень заряжения полимерной цепи при варьировании потенциала полипорфиновой пленки в фоновом электролите. Получены количественные данные о потоках ионов электролита, компенсирующих заряд полимерной цепи в различных редокс-состояниях. Определена область потенциалов, при которых полипорфиновая цепь существует в незаряженном состоянии и исследовано влияние природы фонового электролита. Сделаны выводы, имеющие принципиальную важность при использовании полипорфинов в электрокатализе и в качестве псевдоемкости электрохимических суперконденсаторов.

Литература

1. Dogutan D. K., Ptaszek M., Lindsey J. S. Direct synthesis of magnesium porphine via 1-formyldipyrromethane // J. Org. Chem. 2007, v. 72. p. 5008-5011.

2. Konev D. V. et al. Synthesis of new electroactive polymers by ion-exchange replacement of Mg (II) by 2H+ or Zn (II) cations inside Mg (II) polyporphine film, with their subsequent electrochemical transformation to condensed-structure materials // Electrochim. Acta. 2014. doi 10.1016/j.electacta.2013.10.004

3. Vorotyntsev M. A. et al. Magnesium (II) polyporphine: The first electron-conducting polymer with directly linked unsubstituted porphyrin units obtained by electrooxidation at a very low potential // Electrochim. Acta. 2010, v. 55. p. 6703-6714.

4. Vorotyntsev M. A. et al. Electroactive polymeric material with condensed structure on the basis of magnesium (II) polyporphine // Electrochim. Acta. 2011, v. 56. p. 3436-3442.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 12-03-01119-а).

Отдельная благодарность г.н.с., д.ф.-м.н. Воротынцеву М. А. и с.н.с., к.х.н. Коневу Д. В. за постоянное внимание к работе и помощь на всех этапах ее выполнения.