Некаталитическое эпоксидирование низкомолекулярного полибутадиена с последующим получением хлоргидриновых производных

Шарафутдинова Лилия Мансуровна

Аспирант

Казанский государственный научно-исследовательский университет,

Казань, Россия

Младший научный сотрудник

лаборатория синтеза каучуков, ООО «НИОСТ», Томск, Россия

E-mail: madaboutmaggot@yandex.ru

Эпоксидированные полимеры, в том числе эпоксидированные бутадиеновые каучуки, широко применяются для изготовления быстроотверждающихся клеев, кровельных материалов, для изоляции электропроводящих элементов. В настоящее время большое внимание уделяется изучению свойств эпоксидированных каучуков, а также синтезу и изучению превращений их низкомолекулярных аналогов.

Типичными реагентами для осуществления некаталитического эпоксидирования полибутадиенов являются органические надкислоты различного строения [1]. В настоящей работе были проведены сравнительные эксперименты по эпоксидированию низкомолекулярного полибутадиена (НМПБ) со следующими молекулярно-массовыми характеристиками и микроструктурой: Mn=5518, D=1,07, 31,2% масс. 1,4-цис-звеньев, 45,1% масс. 1,4-транс-звеньев, 23,7 % масс. 1,2-звеньев. Эпоксидирование проводили товарной мета-хлорнадбензойной кислотой (MХНБК), а также надмуравьиной кислотой (НМК), получаемой в реакционной массе in situ из муравьиной кислоты и перекиси водорода. В случае использования НМК приемлемая конверсия достигалась при следующих соотношениях компонентов: HCOOH/ЭДС (эпоксидируемые двойные связи) = 1/1, H2O2/HCOOH = 2/1. Причем с повышением целевой степени эпоксидирования наблюдался рост фактической степени модификации, связанный прежде всего с повышением общего содержания пероксида водорода в системе.  Проведение реакции с MХНБК также позволяет достигнуть полного превращения требуемого количества двойных связей в эпоксидные циклы (табл. 1). Также наблюдались изменения молекулярно-массовых характеристик, связанные скорее всего с протеканием побочных реакций под действием перекисных соединений.

Таблица 1. Сравнительные данные по эпоксидированию НМПБ

| Цел.степень эпокс.,% мол. | H2O2/HCOOH = 2/1 |  |  | MХНБК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Факт.степень эпокс., % мол. | Mn | D | Факт.степень эпокс.,% мол. | Mn | D |
| 10 | 10 | 5264 | 1,07 | 10 | 5256 | 1,07 |
| 25 | 44 | 6130 | 1,11 | 25 | 5783 | 1,07 |

Следующим этапом работы стало исследование возможности раскрытия эпоксидных циклов хлористым водородом с целью получения хлоргидриновых производных низкомолекулярного полибутадиена. Проведение реакции эпоксидированного НМПБ с соляной кислотой позволяет достичь более чем 90%-ной конверсии эпоксидных групп в соответствующие хлоргидриновые фрагменты, при этом реакция осуществляется при комнатной температуре без использования растворителя (двухфазная система).

В дальнейшем планируется детальное изучение возможных превращений эпоксидированных полидиенов и поиск практически ценных свойств получаемых в ходе работы материалов.

Литература

- М.М. Jacobi, C.P. Neto, C.G. Schneider, T.L.A.C. Rocha, Porto Alegre-RS and R.H. Schuster: Study of the Epoxidation of Polydiene Rubbers I // Kautschuk Gummi Kunststoffe. 2002, №55(11). p. 590–595.