Снижение порообразования при изготовлении резинотехнических изделий

Златоустовская Е.О., Архипов Р.С.

Аспирант, магистрант

Воронежский государственный университет инженерных технологий, факультет экологии и химической технологии, Воронеж, Россия

E-mail: zhenechkazlato@mail.ru

Резиновые смеси являются сложными, многокомпонентными системами, переработка которых сопряжена с рядом трудностей. Так, из-за выделения летучих соединений происходит образование пор, пузырей, что негативно сказывается в дальнейшем на устойчивости к нагрузкам, возникающим в процессе эксплуатации, а также уменьшает срок их хранения [1-4].

Исследования проводились по трем направлениям: 1) изменение температуры и давления при вулканизации; 2) применение в рецептурах дегидратирующих композиций; 3) подбор эффективной вулканизующей группы для увеличения степени сшивания и достижения большей монолитности резино-технических изделий.

Поскольку ассортимент влагопоглощающих компонентов ограничен, нами изучалось влияние опытных дегидратирующих композиций, изготовленных на основе комбинации оксида кальция и различных мягчителей. Изготавливали резиновые смеси по рецептурам формовых и неформовых резиновых изделий, вводили опытные композиции в количестве 4-8 мас. ч. Проводили испытания в стандартных и опытных резиновых смесях. Провели сравнительный анализ пласто-эластических, физико-механических, вулканизационных свойств образцов. Оценивали количество пор в образцах по предложенной методике путем сканирования срезов изделий и обработки изображений при помощи прикладных программ.

Установлено, что введение подобных дегидрантов способствует уменьшению пор на срезах изделий и при этом не снижает физико-механических, пласто-эластических, вулканизационных показателей образцов по сравнению со стандартными. Таким образом, применение влагопоглощающих компонентов на основе оксида кальция позволяет снизить порообразование при производстве резино-технических изделий.

Литература

- Дж. С. Дик. Технология резины: Рецептуростроение и испытания. [Текст]/ Пер. с англ. Котовой С. В., Глаголева В. А., Люсовой Л. Р., под ред. Шершнева В. А. - М.: Научные основы и технологии, 2010.

- Осошник И. А. Производство резиновых технических изделий [Текст]: учебное пособие/И. А. Осошник, Ю. Ф. Шутилин, О. В. Карманова; под общ. Ред. Ю. Ф. Шутилина; Воронеж. Гос. Технол. Акад. – Воронеж, 2007.

- Отчаянный Н. Н., Каспаров М. Н., Григорьева Л. А., Сергеева С. В. Кинетика порообразования и вулканизации наполненных резин // Химия и технол. перераб. Эластомеров [Текст]: Межвуз. сб. науч. тр. Л.: ЛТИ, 1989. С. 36—41.

- Шутилин Ю. Ф. Справочное пособие по свойствам и применению эластомеров: Монография [Текст] / Ю. Ф. Шутилин; Воронеж. Гос. Технол. Акад. – Воронеж, 2003.