Получение и исследование свойств композитных сорбентов с минеральными наполнителями.

Разумова И.Ю.

Аспирант

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), кафедра химии, Москва, Россия

E-mail: irina-razumova-xim@yandex.ru

В настоящее время для ликвидации розливов нефтепродуктов применяются различные сорбенты, среди которых наиболее привлекательными по соотношению цена/качество являются вспученные минералы перлит и вермикулит. Однако, им присущи очевидные эксплуатационные недостатки, поскольку маленькие и легкие гранулы сорбентов легко разлетаются и рассыпаются.

Для исправления этого недостатка мы исследовали композитные сорбенты на основе этих минералов, полимерного связующего (полистирол, ПС) и поверхностно-активных веществ (цетиламина, ЦА, или оксиэтилированного алкилфенола ОП-10).

Перлит и вермикулит являются ценным сырьем, использование их в качестве вспученного наполнителя, помогает в итоге снизить потребление этих сорбентов и тем самым снизить затраты на приобретении данных сорбентов для ликвидации розливов нефтепродуктов. В качестве ПС использовали твердый бытовой отход – вспененный ПС, растворимый или набухающий в дихлорэтане.

В качестве основных эксплуатационных характеристик рассматривали сорбционную емкость композитных сорбентов по нефтепродуктам и скорость сорбции.

При этом эксперименты показали:

- При использовании ОП 10 нефтеемкость не увеличилась, а в большинстве рассмотренных вариантов уменьшилась.

- При использовании цетиламина увеличилась нефтеемкость сорбентов, сократилось время сорбции, что отвечает поставленной задаче.

- При добавлении в композит сшитого ПС увеличивается как нефтеемкость, так и пластичность композитного сорбента, а, следовательно, и удобство применения.

Таким образом, разработанные композитные сорбенты обладают следующими достоинствами:

- Сбор нефтепродуктов осуществляется путем накладывания на загрязнение сорбента и снятия сорбента с загрязнения.

- Пластины композитного материала могут быть различных размеров в зависимости от требований заказчика, их удобно хранить и перевозить.

- Загрязненные пластины легко утилизируются путем сжигания, с последующим повторным использованием вспученных минералов.