Реактивные термоплавкие герметики на основе этиленпропилендиенового каучука

Муртазина Л.И., Никульцев И.А.

Аспирант; магистрант

Казанский национальный исследовательский технологический университет,

институт полимеров, Казань, Россия

E–mail: Leysanmurtazina88@gmail.com

Композиционные материалы на основе этиленпропилендиенового каучука (СКЭПТ) как отверждаемого (резины), так и неотверждаемого типа устойчивы к действию термоокислительного и атмосферного старения, обладают высокой химической стойкостью к агрессивным средам.  Однако, неотверждаемые герметики на основе СКЭПТ обладают невысокой прочностью и недостаточно теплостойки. К тому же, такие композиции имеют плохую адгезию к большинству субстратов.

Одним из путей повышения когезионной прочности и увеличения температуры эксплуатации неотверждаемых герметиков является введение реакционноспособных олигомеров (РСО),  способных отверждаться под действием влаги. В частности, по этому принципу в настоящее время создаются реактивные термоплавкие герметики на основе БК (Reactive Hot Melt Sealant)

Реактивные термоплавкие герметики на основе малоненасыщенных каучуков представляют собой гибридные композиции, состоящие из отвержденной фазы реакционноспособного олигомера (РСО) распределенной в среде неотвержденного эластомера.

Такие композиции обычно являются однокомпонентными, поэтому для модификации подобных герметиков необходимо применять  реакционноспособные олигомеры не отверждающиеся в среде эластомера в течение всего срока хранения  и эффективно отверждающиеся при доступе воздуха под действием воды  или кислорода. Реактивные hot-melt герметики отличаются от неотверждаемых герметиков на основе эластомеров прежде всего повышенными прочностными свойствами и расширенным температурным диапазоном эксплуатации. Это позволяет достичь уровня прочности отверждаемых герметиков и использовать такие герметики в более жестких условиях эксплуатации что существенно расширяет области возможного их использования.

Исследовано влияние содержания силоксанового олигомера  (СКТН-А) на свойства  герметиков различного состава на основе СКЭПТ. Установлены оптимальные режимы смешения и отверждения. Было установлено, что полученные реактивные герметики обладают повышенными когезионной прочностью,  адгезией к различным субстратам  и способны эффективно перерабатываться при температурах 130-150°С.