Получение олигомеров из оксикарбоновых кислот

Ю. Е. Похарукова, А.В. Яркова, А.А. Шкарин

Студент, аспирант, студент,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», Институт природных ресурсов, Томск, Россия

poharukova@gmail.com

Биоразлагаемые полимеры на основе циклических эфиров оксикарбоновых кислот широко используются в изделиях медицинского назначения: хирургические шовные материалы, искусственные ткани и органы, эндопротезы, имплантаты, полимерная оболочка для таргетной доставки, а также пролонгированного действия лекарственных препаратов. Благодаря способности к биологической совместимости с организмом человека и разложению, биоразлагаемые полимеры являются более предпочтительными, а в ряде случаев даже незаменимыми, по сравнению с искусственными полимерами [1].

Синтез биоразлагаемых полимеров на основе оксикарбоновых кислот включает следующие стадии: концентрирование раствора оксикарбоновых кислот; получение эфиров оксикарбоновых кислот с использованием катализатора; очистка циклических эфиров;  полимеризация эфира [2].

В данной работе использовалась 70 %-ая гликолевая кислота (НОСН2СООН) производства AppliChem GmbH и 80 %-ая молочной кислоты (НОС(СН3)НСООН) производства PURAC.

Концентрирование оксикарбоновых кислот и процесс олигомеризации проводился на роторно- вакуумном испарителе Heidolph Hei-VAP.

Процесс олигомеризации молочной кислоты проводился в течении 4 часов при температуре от 150 до 180 ºС и скорости вращения колбы от 60 до 100 оборотов в минут. В качестве катализаторы был выбран оксид цинка в количестве 1,5 % [3].

Для гликолевой кислоты были подобраны следующие условия: температура 140 до 180 ºС (с шагом 10 ºС), скорость вращения колбы 60 оборотов в минуту, при разряжении 25…50 мбар. Время получения олигомера составило 2…3 часа. После этого добавляли катализатор ( трехокись сурьмы) в количестве 1 % от массы полученного полиэфира [4].

Выяснено, что увеличение температуры и скорости вращения колбы на роторно-вакуумном испарителе сокращают время получения олигомеров.

Контроль реакции и идентификация продуктов осуществлялась с помощью дифференциально-термического анализа (2ТГ/ДСК/ДТА), ИК-спектроскопии (ИК-Фурье спектрометр Nicolet 5700) и температуры плавления (Melting Point M-560).

Литература

- Марычев С.Н. Полимеры в медицине. Владимир: ВГУ, 2001. C. 68.

- Яркова А. В., Глотова В.Н., Иженбина Т.Н. Получение сырья из оксикарбоновых кислот для производства биоразлагаемых полимеров // Материалы VII всероссийской  конференции молодых учёных, аспирантов и студентов с международным участием по химии и наноматериалам. СПб., 2013. C. 293-295.

- Шкарин А.А., Яркова А.В., Иженбина Т.Н., Лукьянов А.Е.,  Новиков В.Т. Синтез олигомеров молочной кислоты // Материалы III Всероссийской  конференции с международным участием. Новочебоксарск. 2013. С. 264.

- Смаглюк Д. А., Яркова А.В., Похарукова Ю. Е., Новиков В.Т. Синтез олигомеров гликолевой кислоты // Материалы III Всероссийской  конференции с международным участием. Новочебоксарск. 2013. С. 249.