Полимеры на основе диэфиров экзо,экзо-норборнен-2,3-дикарбоновой кислоты

Семакин С.В., Земляков Д.И.

Инженеры лаборатории синтеза пластмасс

ООО НИОСТ, Томск, Россия

E-mail: semen-semakin@rambler.ru

Катализаторы метатезиса на основе рутения обладают высокой устойчивостью к полярным функциональным группам, под воздействием этих катализаторов в процесс полимеризации с раскрытием цикла (Ring Opening Metathesis Polymerization) может быть вовлечен широкий перечень мономеров и соответственно получен спектр полимеров [1].

В литературе описано получение полимеров на основе известных и доступных мономеров - диэфиров экзо,экзо-норборнен-2,3-дикарбоновой кислоты путем аддитивной полимеризации в присутствии палладиевого катализатора [2]. Также известны полимеры на основе эфирных производных экзо,эндо-норборнен-2,3-дикарбоновой кислоты, полученные с использованием молибденсодержащего катализатора и обладающие высокой степенью стереорегулярности [3].

Нашей научной группой был получен полимер на основе диметилового эфира экзо,экзо-норборнен-2,3-дикарбоновой кислоты путем метатезисной полимеризации в массе в присутствии рутениевого катализатора (рисунок 1).

Рисунок 1. Полимеризация экзо,экзо-диметоксинорборнен-2,3-дикарбоксилата.

Для полученного полимера установлены физико-механические свойства. Результаты физико-механических испытаний для полидициклопентадиена (PDCPD) и поли-экзо,экзо-диметоксиноборнен-2,3-дикарбоксилата (PDMe) приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные физико-механические характеристики PDCPD и PDMe.

| Наименование показателей | PDCPD | PDMe |
| --- | --- | --- |
| Твердость по Шору, Д/15: | 81 | 78 |
| Модуль упругости при растяжении Ераст, МПа | 2000 | 1700 |
| Относительное удлинение при разрыве eрр, % | 7 | 190 |
| Модуль упругости при изгибе Еизг, МПа | 1900 | 1660 |
| Ударная вязкость по Изоду с надрезом при +23°C кДж/м2 | 3,8 | 7,1 |
| Предел текучести при растяжении sрт, МПа | 48,7 | 37,8 |

По данным ЯМР-спектроскопии синтезированный полимер не обладает стереорегулярной структурой, соотношение цис- и транс- двойных связей в его микроструктуре составляет приблизительно 1:1 [4]. В дальнейшем планируется исследовать влияние длины эфирного радикала на микроструктуру и физико-механические свойства соответствующих полимеров. Для достижения данной цели был синтезирован ряд мономеров: диэтиловый, дипропиловый, дибутиловый, диизобутиловый, дипентиловый, диоктиловый, дибензиловый эфиры экзо,экзо-норборнен-2,3-дикарбоновой кислоты.

Литература

- Fuerstner, A. Angew. Chem., Int. Ed. 2000, 39, 3012-3043.

- B. G. Shin, M. S. Jang, Macromol. Rapid Commun. 2004, 25, 728-732.

- Flook, M. M.; Victor W. L. Ng; Schrock, R. R. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 1784-1786.

- Russian Federation B.I. Pat. 2409420, 2011.