Теломерные отходы производства 1,1,3-тригидроперфторпропанола-1 как модификаторы полиэтилентерефталата

Кудашев Сергей Владимирович

Доцент

Волгоградский государственный технический университет,

факультет технологии пищевых производств, Волгоград, Россия

E–mail: uzopebj@yandex.ru

Развитие современной техники невозможно без создания полимерных материалов с улучшенными и новыми свойствами. Применение пленок полиэтилентерефталата (ПЭТФ) для производства материалов широкого профиля использования (упаковка, электротехника и электроника, газоразделительные и трековые мембраны) требует универсальных способов его стабилизации, что не достигается в настоящее время существующими поверхностными или объемными методами модификации органическими и минеральными структурами.

Поли- и перфторированные соединения для этих целей представляют несомненный интерес, поскольку позволяют добиваться существенного улучшения ряда свойств (термо-, свето-, износостойкость, гидролитическая устойчивость) гетероцепных полимеров уже при малом их содержании (10-3 ÷ 5 % масс.) [1, 2].

Цель работы – выяснение роли полифторированных спиртов (ПФС) H(CF2CF2)nCH2OH со степенью теломеризации n = 2-4, являющихся технологическими отходами производства 1,1,3-тригидроперфторпропанола-1, в формировании структуры модифицированного ПЭТФ и влияние этого спирта на комплекс свойств полимера. Из сопоставления свойств поверхностно модифицированной ПЭТФ-пленки и известных аналогов близких по толщине 250-280 мкм видно, что разработанные фторсодержащие полиэфирные пленки характеризуются близким уровнем прочностных и барьерных свойств, однако превосходят аналог в 1,1 раза по электрическим характеристикам и обладают меньшей в 2 раза усадкой.

***

Проведенные исследования показали, что поверхностная модификация пленок ПЭТФ ПФС приводит к их комплексному воздействию на надмолекулярную структуру полимера, что выражается в увеличении размеров кристаллитов и степени структурного совершенства полимерной системы, а также уменьшении дефектности пленки, способствуя получению материалов с улучшенным комплексом механических, электрических, барьерных и влагостойких свойств.

Литература

1. Влияние 1,1,3-тригидроперфторпропанола-1 на свойства плёнок полиэтилентерефталата / С. В. Кудашев, У. Р. Урманцев, Б. В. Табаев, В. Н. Арисова, Т. И. Даниленко, В. Ф. Желтобрюхов, В. М. Дронова, К. Р. Шевченко, О. А. Барковская // Журнал прикладной химии. - 2013. - Т. 86, вып. 6. - C. 972-978.

2. Модификация лавсановых нитей 1,1,5-тригидроперфторпентанолом-1 / С. В. Кудашев, В. Н. Арисова, Т. И. Даниленко, В. Ф. Желтобрюхов, О. О. Тужиков // Известия ВолгГТУ. Серия «Химия и технология элементоорганических мономеров и полимерных материалов». Вып. 11: межвуз. сб. науч. ст. / ВолгГТУ. - Волгоград, 2013. - № 19 (122). - C. 81-85.