Межцепной обмен по реакции метатезиса между полинорборненом и полициклооктеном

Варламова Е.Т., Денисова Ю.И,. Грингольц М.Л.

Студент1,2, к.х.н1, д.х.н1.

1Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН

2Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, факультет химической технологии полимеров

E-mail: varlamova_l.t@mail.ru

Кросс-метатезис – реакция между двумя различными ненасыщенными соединениями, которая широко используется в органическом синтезе. Проводя кросс-метатезис между полимерами с С=С связями в основной цепи, можно синтезировать статистические мультиблок-сополимеры.

Благодаря разработке эффективных и толерантных к функциональным группам катализаторов, кросс-метатезис применяется в многостадийных реакциях синтеза полимеров [1]. Вместе с тем, межцепной вариант метатезиса практически не исследован.

Основная цель данной работы – изучение возможности протекания реакции кросс-метатезиса между полинорборненом (ПНБ) и полициклооктеном (ПЦО). Исходные гомополимеры синтезированы путем метатезисной полимеризации соответствующих мономеров (норборнена и цис-циклооктена) на катализаторе Граббса I поколения Cl2(PCy3)2Ru=CHPh. Проведена очистка полимеров от остаточных примесей катализатора метатезиса.

Кросс-метатезис проводили в хлороформе при комнатной температуре под действием указанного выше Ru-катализатора.

ЦО-ЦО

ПЦО

НБ-НБ

ПНБ

НБ-НБ

НБ-ЦО

ЦО-ЦО

Продукты реакции – мультиблок-сополимеры выделены и охарактеризованы методами 1Н, 13C ЯМР-спектроскопии, ГПХ, ДСК. Показано, что в ходе кросс-метатезиса уменьшается средняя длина блоков обоих типов и снижается молекулярная масса.

Литература

- R.H. Grubbs. Handbook of Metathesis. V.1 – Catalyst Development. – Weinheim: Wiley-VCH, 2003. – 204p.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект №  14-03-00665