Разработка новой загущающей присадки к минеральным и синтетическим маслам

Маткивская Юлия Олеговна

Аспирант

Чухманов Евгений Петрович

Аспирант

Гераськина Евгения Викторовна

Аспирант

Шкирмантова Дарина Сергеевна

Студент

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия

E-mail: yulia-univer@mail.ru

Полимерные присадки широко применяются в качестве загустителей для минеральных (нефтяных) и синтетических масел. В качестве загустителей для масел хорошо известны полиалкилметакрилаты (ПМА). Наряду с полиалкил(мет)акрилатами в качестве загущающих присадок применяются гомополимеры н-винилбутилового эфира (присадки марок «Винипол ВБ-2», «Винипол ВБ-3»), имеющие разную молекулярную массу (М). Указанные полимеры обладают хорошей загущающей способностью, но невысокой стойкостью к термо- и механодеструкции. В литературе для повышения термо- и механостабильности полиалкил(мет)акрилатных загущающих присадок предлагается вводить в состав полимерной основы звенья акрилонитрила, стирола, α–олефинов С6–С16 и других сомономеров [1]. Кроме того, описаны случаи использования в качестве загущающих присадок к минеральным и синтетическим маслам сополимеров различных алкил(мет)акрилатов и винил-н-бутилового (ВБЭ) или винил-изобутилового эфиров [2].

Целью данной работы является получение новой присадки на основе тройного сополимера с загущающими свойствами, повышающей индекс вязкости базового масла.

Такой сополимер был получен на основе винилбутилового эфира при сополимеризации его со стиролом и бутилакрилатом (ВБЭ-Ст-БА). Синтез проводили методом дозирования смеси активных мономеров к менее активному кипящему мономеру. В этом случае активный мономер в любой момент процесса находится в недостатке, т.е. обеспечиваются условия получения полимера с большим содержанием неактивного из пары «активный мономер - неактивный мономер». При таком способе сополимеризация проходит с высокой скоростью. Предварительно были проведены экспериментальные исследования бинарного сополимера стирола и бутилакрилата (Ст-БА). Было показано, что состав сополимера при исходном соотношении мономеров 1:1 не зависит от порядка дозирования состав и выход сополимера постоянен, соотношение звенье близко к 1:1. Исследования состава сополимера проводились методом ИК-спектроскопии, молекулярно-массовых характеристи - методом ГПХ-анализа. Двойной сополимер Ст-БА нерастворим в базовых маслах,  поскольку содержит значительную долю булитакрилата, а полибутилакрилат нерастворим в органических растворителях.

Сополимер ВБЭ-Ст-БА был испытан как загущающая присадка к базовому маслу АМГ-10. Было показано, что при концентрации добавки до 5 масс. % наблюдается существенное увеличение вязкости и индекса вязкости. Полученная присадка удобна в работе, синтезируется доступным и экономичным способом, имеет существенную загущающую способность.

Литература.

1. Топлива, смазочные материалы, технические жидкости. Ассортимент и применение: Справочник / Под ред. В.М. Школьникова. М.: Техинформ, 1999. 596 с.

2. Семенычева Л.Л., Богатова Е.И., Винс В.В. Сополимеры бутилакрилата с винилалкиловыми эфирами как загущающие присадки к маслам // Журнал прикладной химии. 2008. № 9. С. 1563-1566.