Альтернативный сложноэфирный пластификатор для поливинилхлорида

Рязанов К.С .,1Нафикова Р.Ф.,2 Ахметханов Р.М.1

Студент

1Башкирский государственный университет, г.Уфа, ул. Заки Валиди 32.

2ОАО «Каустик», г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32

kirillka92@outlook.com

Основная часть поливинилхлорида перерабатывается в виде различных пластифицированных материалов. Важнейшими пластификаторами ПВХ являются производные фталевой кислоты, в частности, диоктилфталат (ДОФ) [1]. Однако, диоктилфталат относится к токсичным продуктам и в этой связи ограничен к использованию в ряде стран Евросоюза. В последние годы взамен диоктилфталату в качестве пластификатора ПВХ активно  используется диоктилтерефталат (ДОТФ), который в сравнении со своим изомером диоктилфталатом характеризуется значительно меньшей токсичностью (допускается при содержании < 35 % использование в регулярном контакте с пищевыми продуктами при Т < 100 С0). Кроме этого ДОТФ значительно  менее летучий чем ДОФ. Низкая летучесть пластификатора обуславливает  износоустойчивость и долговечность конечных изделий. ДОТФ также позволяет получать более морозостойкие материалы.

В этой связи представляет интерес проведение сравнительных исследований влияния ДОТФ и ДОФ на термоокислительные свойства ПВХ и физико-механические показатели  пластифицированных материалов. В литературе не выявлена информация о влиянии ДОТФ на термическую устойчивость ПВХ.

Показано, что ДОТФ в сравнении с ДОФ, в интервале концентраций до 60 масс. ч./ 100 масс.ч. ПВХ, в условиях термоокислительной деструкции оказывает заметно большее ускоряющее влияние на процесс дегидрохлорирования полимера. Активное дестабилизирующее влияние  ДОТФ в сравнении с ДОФ также установлено по показателю «время термостабильности» полимера в присутствии металлсодержащих стабилизаторов-акцепторов HCl. Ускоренный распад ПВХ, пластифицированный ДОТФ, очевидно, объясняется большей окисляемостью изученного сложноэфирного пластификатора ДОТФ в сравнении с ДОФ.

Изучено влияние ДОТФ в сравнении с ДОФ  на реологические свойства ПВХ по показателю текучести расплава (ПТР). Показатель текучести расплава ПВХ, пластифицированный  ДОТФ незначительно превысил  ПТР полимера, пластифицированного ДОФ.

ДОТФ в сравнении с ДОФ, испытан в рецептурах некоторых кабельных композиций. Кабельные пластикаты, полученные с пластификатором ДОТФ по основным показателям (прочность при разрыве, относительное удлинение, удельное объемное электрическое сопротивление температура хрупкости, ПТР) практически не отличаются  от аналогичных показателей пластикатов с ДОФ. и соответствуют установленным техническим требованиям

Таким образом, на основании полученных результатов можно констатировать, что ДОТФ является эффективным пластификатором для ПВХ, однако при разработке полимерной композиции в случае ее последующей  термомеханической переработки  и эксплуатации изделия при высоких температурах необходимо учитывать способность пластификатора к повышенной окисляемости.

- Уилки Ч, Саммерс Дж., Даниелс Ч. Поливинилхлорид. СПб.: Профессия, 2007.