Модифицирование оптических свойств коллоидных квантовых точек фосфида индия путем наращивания оболочек ZnSe и ZnS

Мордвинова Н.Е., Винокуров А.А., Дорофеев С.Г., Кузнецова Т.А.

аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: n.mordvinova@gmail.com

Коллоидные квантовые точки, полупроводниковые наночастицы, покрытые слоем органического стабилизатора, являются перспективным материалом для создания фотолюминесцентных устройств, а также в области биомедицины в качестве онкомаркеров. В последнее время вырос интерес к квантовым точкам на основе системы А3В5. Такие квантовые точки не содержат кадмий, а значит, имеют большие перспективы в области практического применения.

Квантовые точки фосфида индия синтезировали с использованием фосфина в качестве прекурсора фосфора и миристиновой кислотой в качестве стабилизатора. Такие точки высококристалличны, характеризуются узким распределением по размерам, устойчивы, однако квантовые выходы люминесценции таких точек невысоки (до 0.5%). Для увеличения квантовых выходов люминесценции используют различные методы, в том числе пассивация поверхности квантовых точек с помощью наращивания оболочки более широкозонного полупроводника.

В данной работе была разработана методика наращивания оболочек селенида и сульфида цинка на поверхность квантовых точек фосфида индия. Было исследовано влияние температуры синтеза и концентрации прекурсоров на интенсивность люминесценции и положение пика люминесценции. В процессе наращивания оболочки квантовый выход люминесценции достигает ~10% в случае селенида цинка и ~5% в случае сульфида цинка. Образцы квантовых точек стабильны и сохраняют свою люминесценцию в течение месяцев. Синтезированные образцы были исследованы следующими методами: РФлА, РФА, спектроскопия поглощения и люминесцентная спектроскопия, ПЭМ.

Работа поддержана грантом Президента МК-4778.2013.3