Влияние структуры и катионного состава на люминесцентные свойства R2−xEux(MoO4)3 (R=Gd, Sm)

Раскина Мария Владимировна

## Соискатель на степень кандидата химических наук, инженер 1-й категории

## Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: masha.raskina@gmail.com

В последние годы молибдаты различного состава и материалы на их основе находят все большее применение в современной технике благодаря возможности варьирования физико-химических, электрофизических и оптических характеристик в широком диапазоне. Среди них найдены люминофоры, лазерные материалы, пьезоэлектрики и сегнетоэлектрики. Огромный интерес вызывают люминесцентные свойства молибдатов, допированных катионами Eu3+, которые могут быть использоваться в качестве красных люминофоров для светодиодов белого свечения [1-3].

Целью настоящей работы являлось получение твердых растворов R2−xEux(MoO4)3 (R = Gd, Sm; 0≤x≤2) и изучение их рентгенографических и люминесцентных характеристик.

Твердые растворы R2−xEux(MoO4)3 (R = Gd, Sm; 0≤x≤2)  были получены твердофазным синтезом в двух различных модификациях: моноклинной α-модификации со структурой искаженного шеелита и орторомбической β’-модификации с нешеелитоподобной структурой. Установлено, что при фазовом переходе α→β’ соединений R2−xEux(MoO4)3 (R = Gd, Sm) происходит существенное увеличение объема кристаллической ячейки (~24%).

Изучение люминесцентных характеристик показало, что для всех твердых растворов R2−xEux(MoO4)3 (R=Gd, Sm; 0≤x≤2) наибольшей интенсивностью обладает переход 5D0→7F2  катиона Eu3+, определяющий характерное красное свечение образцов (λmax ~ 616 нм). Согласно полученным данным соединения Gd2−xEux(MoO4)3 являются более эффективными люминофорами, чем Sm2−xEux(MoO4)3 (λex = 395 нм), причем максимум интенсивности люминесценции α-Gd2−xEux(MoO4)3 в области перехода 5D0→7F2, находящийся в диапазоне концентраций 0.25<x≤1.5, существенно превышает соответствующую интенсивность люминесценции соединений с орторомбической β’-модификацией. Для твердых растворов Sm2-xEux(MoO4)3 влияние типа структуры на интенсивность люминесценции не выявлено.

Литература

- Neeraj S., Kijima N., Cheetham A.K. Novel red phosphors for solid-state lighting: the system NaM(WO4)2-x(MoO4)x:Eu3+ (M = Gd, Y, Bi) // Chemical Physics Letters. 2004, №387(1-3), p. 2-6.

- Haque M. Md., Lee H.-I., Kim D.-K. Luminescent properties of Eu3+-activated molybdate-based novel red-emitting phosphors for LEDs // Journal of Alloys and Compounds. 2009, №481(1-2), p. 792–796.

- He X., Guan M., Li Z., Shang T. Luminescent properties and application of Eu3+-activated Gd2(MoO4)3 red-emitting phosphor with pseudo-pompon shape for solid-state lighting // Journal of rare earths. 2010, №28(6), p. 878-882.