Фосфатизированная аммиачная селитра с использованием трикальцийфосфата

Маденов Бердимурат Даулетмуратович, Сейтназаров Атаназар Рейпназарович

Старший научный сотрудник-соискатель, Старший научный сотрудник

Институт общей и неорганической химии АН РУз, Ташкент, Узбекистан

Email: igic@rambler.ru

ОАО «Навоиазот» в Узбекистане с 2009 года освоил производство фосфатизированной аммиачной селитры (АС) путем введения в её плав перед грануляцией в гранбашне рядовой фосфоритовой муки Центральных Кызылкумов [1].

Мы решили проверить в лабораторных условиях возможность получения фосфатизированной АС с помощью трикальцийфосфата (ТКФ) путем имитации процесса гранулирования в башнях. ТКФ является основным компонентом в фосфатном сырье, идущей на получение из него фосфорных удобрений. ТКФ имеет состав (вес. %): Р2О5общ. 45,3; Р2О5усв. 28,95; СаОобщ. 53,46%; Р2О5усв.: Р2О5общ. = 63,91%. ТКФ в воде почти не растворяется.

АС (34,6% N) производства ОАО «Максам-Чирчик» расплавляли в металлической чашке. В расплав вводили порошкообразный ТКФ в таком количестве, чтобы конечный продукт содержал от 1 до 15% Р2О5. Нитратно-фосфатный плав выдерживали в течение 10 мин при 175оС. При изучаемых соотношениях АС : ТКФ = 100 : (2,25÷49,5) температура кристаллизации плава АС понижалась от 163 (исходная селитра) до 1450С.

Результаты показывают, что даже 1,05 %-ная фосфатная добавка Р2О5 в виде трикальцийфосфата повышает прочность гранул стандартной АС (1,6 МПа) почти вдвое (3,08 МПа). С увеличением массовой доли ТКФ в расплаве АС от 100 : 3,4 до 100 : 49,5 прочность гранул продукта повышается от 3,73 до 10,11 МПа. Азотнофосфорное удобрение с содержанием 5% Р2О5 и 30,42% азота, полученное при соотношении АС : ТКФ = 100 : 12,4  имеет прочность гранул 6,31 МПа.

При всех соотношениях АС : ТКФ получаются концентрированные азотно-фосфорные удобрения (АФУ) имеющие 22,81-33,58% азота и 1,05-14,83% Р2О5. Расплав аммиачной селитры при его смешении при 175оС с ТКФ повышает в последнем относительное содержание усвояемых форм Р2О5 и СаО. Это можно объяснить тем, что расплав аммиачной селитры активизирует ТКФ, то есть нарушает его структуру и тем самым переводит часть его Р2О5 из неусвояемой в усвояемую для растений форму. К нашему удивлению, в продуктах обнаруживается и водная форма Р2О5. Её относительное содержание по отношению к общей форме Р2О5 лежит в пределах 14,70-24,76%. Эти данные свидетельствуют о протекании реакции между нитратом аммония и трикальцийфосфатом с образованием нитрата кальция, двузамещенного фосфата кальция и аммония:

Са3(РО4)2 + 4NH4NO3   CaНРO4 + 2Ca(NO3)2 +  (NH4)2НРO4 + 2NH3

Была также определена скорость растворения гранул стандартной АС и образцов АФУ, полученных на основе плава АС и ТКФ. Гранулу опускали в стакан с 100 мл дистиллированной воды, в котором визуально наблюдали и фиксировали полное её растворение. Как показывают данные, наличие фосфата кальция в составе селитры влияет на скорость растворения гранул последней. Полное растворение гранул АС в воде составляет в среднем 46,8 сек, а введение в её состав ТКФ в количестве от 2,26 до 49,5 г увеличивает скорость растворения от 52,6 до 76,8 сек. Значит, гранулы АФУ растворяются медленнее, чем аммиачная селитра.

Таким образом, проведенные исследования показывают на возможность получения на основе плава АС и ТКФ гранулированных АФУ с улучшенными физико-химическими свойствами.

Литература

- Курбаниязов Р.К. Технология сложного азотнофосфорного удобрения на основе плава аммиачной селитры и фосфоритов Центральных Кызылкумов // Автореф. дисс. … канд. техн. наук, г. Ташкент, 2011. – 28 с.