Синтетические порошки для получения биорезорбируемой керамики, содержащей фазы ортофосфатов кальция и магния

Казакова Г.К.

Студентка

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: gilyanakk@gmail.com

В медицине одной из актуальных проблем является реконструкция дефектов костной ткани. Поэтому необходим активный поиск новых и совершенствование существующих материалов для изготовления костных имплантатов. В регенеративном подходе лечения дефектов костной ткани акцент делается на замещение биоактивного материала нативной растущей костью, а материалу отводят роль активного источника необходимых для построения костной ткани элементов. Материалы на основе ГА (Ca10(PO4)6(OH)2, Са/Р=1,67) обладают ограниченной̆ биоактивностью и имеют низкую скорость резорбции в физиологических растворах. В качестве резорбируемых фаз рассматривают ФК с более низким по сравнению с ГА отношением Ca/P. Повысить же биоактивность кальцийфосфатной керамики можно за счет добавления фосфатов магния, поскольку магний присутствует в минеральном компоненте костной ткани и незаменим в процессах клеточного метаболизма. Для получения функциональной керамики заданного состава необходимо использовать высокодисперсные активные к спеканию порошки с использованием химического метода синтеза.

В связи с этим целью работы было синтезировать порошок, пригодный для получения керамики, содержащей преимущественно фазы ортофосфатов кальция и магния (Са+Mg)/Р=1,5), обладающих повышенным по сравнению с ГАп уровнем резорбируемости. Для достижения поставленной цели из водных растворов гидрофосфата аммония, а так же нитратов кальция и магния были синтезированы порошки, при соотношении Ca/Mg=(1-x)/x, где x=0, 0,25, 0,5, 0,75, 1.

Таблица. Условия синтеза и фазовый состав порошков после синтеза.

| № синтеза | Концентрация водных растворов солей |  |  | Фазовый состав порошков после синтеза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ca(NO3)2 | Mg(NO3)2 | (NH4)2HPO4 |  |
| 1 (0% Mg) | 1,00М | - | 0,50М | Ca10(PO4)6(OH)2, NH4NO3 |
| 2 (25% Mg) | 0,75М | 0,25М |  | Ca5(PO4)3(OH)2, MgNН4РО4(Н2О)6, NH4NO3 |
| 3 (50% Mg) | 0,50М | 0,50М |  |  |
| 4 (75% Mg) | 0,25М | 0,75М |  |  |
| 5 (100% Mg) | - | 1,00М |  | MgNН4РО4(Н2О)6, NH4NO3 |

Данные РФА порошков свидетельствуют о том, что фазовый состав был представлен ГА - Ca10(PO4)6(OH)2 (состав 1), струвитом - MgNН4РО4(Н2О)6 (состав 5), или смесью ГА и струвита (составы 2-4), содержание которого росло по мере увеличения содержания магния в исходном растворе. Все синтезированные порошки также содержали сопутствующий продукт реакции - нитрат аммония, легко удаляемый при термообработке.

Все синтезированные порошки могут быть использованы для получения керамического материала, содержащего фазы ортофосфатов кальция и магния.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 13-08-01056, 12-08-00681; 12-03-01025; 12-08-33125.