Термическое разложение ацетилацетоната ванадила

Ненашев Р.Н.*, Мордвинова Н.Е.**, Левченкова В.И.**

*студент, **аспиранты

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E–mail:roman.nenashev@gmail.com

Плёнки диоксида ванадия синтезируются путём термического разложения ацетилацетоната ванадила VO(C5H7O2)2 [1] и применяются при разработке сред для записи, хранения и отображения оптической информации, элементов для лазерной техники, визуализаторов, детекторов ИК и СВЧ излучения и других устройств. Для подбора оптимальных условий синтеза и контроля состава плёнок требуется знание процессов, проходящих при термическом разложении VO(C5H7O2)2. Цель работы – уточнение данных процессов, проходящих в условиях, соответствующих синтезу плёнок VO2.

Образец VO(C5H7O2)2 получен из сульфата ванадила и ацетилацетона [2]. Он представлял собой кристаллический порошок сине-зелёного цвета. Однофазность образца доказана рентгенографически, путем сравнения дифрактограмм с данными картотек JCPDS и PDF2.

Термогравиметрический анализ VO(C5H7O2)2 проведён на приборе Netzsch STA 409 PC/PG в атмосфере аргона. Инфракрасная Фурье-спектроскопия выполнена на приборе PerkinElmer Frontier FT-IR в атмосфере влажного азота, температурный режим соответствовал условиям синтеза плёнок VO2.

По результатам ТГА и ИК-спектрам можно заключить, что процесс термического разложения VO(C5H7O2)2 начинается около 180°С плавлением вещества и завершается при 450°С разрушением хелатных циклов и образованием связей V-O в смешанном оксиде ванадия. При нагревании интенсивности колебаний в спектре, соответствующие неразложившемуся VO(C5H7O2)2 уменьшаются с одинаковой скоростью. Это соответствует постепенному разложению VO(C5H7O2)2. Начиная с 250°С до 450°С в спектре присутствует полоса поглощения при 1710 см-1, соответствующая карбонильной группе в продуктах разложения лигандов.

На основании полученных результатов и литературных данных по термическому разложению VO(C5H7O2)2 в газовой фазе [3, 4] предположена следующая схема. Первая стадия разложения заключается в раскрытии одного из хелатных циклов с переходом комплекса от бидентатной к монодентатной координации и отщеплении лиганда, который разлагается до кетонов и метана, а при повышении температуры до воды и оксидов углерода. Оставшийся лиганд подвергается внутримолекулярному разложению до кетонов (возможно образование уксусной кислоты или ангидрида), воды и оксидов углерода. Твёрдым продуктом разложения является смешанный оксид ванадия.

Литература

- Pan M., Zhong H., Wang S. //Journal of Crystal Growth. – 2004 – №265 – P. 121.

- Inorganic Synthesis / Moeller T. — McGraw-Hill book company, inc, 1957 – V. 5 – p. 113 – 115.

- Vernardou, D., Pemble, M.E., Sheel, D.W., // Thin Solid Films. – 2008 – №516 – p. 4502 – 4507

- Цыганова Е.И., Дягилева Л.М. // Успехи химии - 1996 – т. 65 – №4 – с. 334-349.