Внедрение железа в слоистые теллуриды никеля-галлия

Строганова Е.А., Захарова Е.Ю., Соболев А.В., Кузнецов А.Н.

Студентка

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: stroganova_ea@mail.ru

Низкоразмерные системы связей «металл-металл» являются интересными объектами для изучения в неорганической химии и химии твердого тела, так как их присутствие в кристаллических соединениях часто обуславливает нетривиальное строение и физико-химические свойства последних. Недавно было открыто семейство смешанных теллуридов никеля-галлия Ni3-xGaTe2 [1], в которых слои гетерометаллических связей ограничены теллуром и разделены ван-дер-ваальсовой щелью. Данная работа посвящена изучению внедрения железа в фазы типа Ni3-хGaTe2, определению его характера и концентрационного предела, влиянию железа на кристаллическое строение и магнитные свойства смешанных теллуридов.

Образцы получали методом высокотемпературного ампульного синтеза из простых веществ (750ºС – 12 сут., гомогенизация перетиранием, прессование в таблетки, отжиг при 750ºС – 7,5 сут.) В качестве методов анализа использовали порошковую дифракцию, локальный рентгеноспектральный анализ и метод Мессбауэровской спектроскопии.

Была приготовлена серия образцов Ni3-xFexGaTe2. По данным РФА было установлено, что образцы c «х» ≤ 0.6 являются однофазными, а образцы с «х» ≥ 0.8 имеют небольшую примесь Fe2.25Te2. Таким образом было показано, что предел замещения никеля на железо лежит в интервале «х» от 0.6 до 0.8, что соответствует 27-30 % железа. Рентгенограммы всех образцов серии Ni3-xFexGaTe2 были успешно проиндицированы в предположении об изоструктурности теллуридам Ni3-хGaTe2 [1]. Профильный анализ порошкограмм также подтвердил сохранение структурного мотива при замещении.

Для определения локального окружения железа в Ni3-хFexGaTe2, однофазные образцы исследовались с помощью Мессбауэровской спектроскопии на ядрах 57Fe. Все полученные спектры могут быть описаны тремя дублетами. Это свидетельствует о том, что во всех структурах для железа характерно три варианта координационного окружения, что, учитывая наличие всего трех независимых позиций никеля в структуре, означает частичное замещение никеля на железа в каждой из них. По мере увеличения количества железа интенсивность дублета, который соответствует позиции в ван-дер-ваальсовой щели, возрастает сильнее, чем интенсивность остальных, что дает основания полагать, что замещение носит не чисто статистический характер.

Измерения зависимости магнитной восприимчивости замещенных образцов от температуры показали, что наблюдается переход от парамагнетизма Паули, характерного для Ni3-xGaTe2, к ферромагнетизму, возникновение которого можно связать с упорядоченным расположением железа в структуре.

Работа выполнена при поддержке РФФИ.

Литература

1. A.A. Isaeva, O.N. Makarevich, A.N. Kuznetsov, T. Doert, A.M. Abakumov, G. Van Tendeloo. «Mixed Tellurides Ni3–xGaTe2 (0 ≤ x ≤ 0.65): Crystal and Electronic Structures, Properties, and Nickel Deficiency Effects on Vacancy Ordering» // Eur. J. Inorg. Chem. 2010. V. 2010 (9). P. 1395–1404.