Ионные жидкости в процессах трансформации  элементной серы под действием микроволнового излучения

Бурдаков К.М., Соболев П.С.

Студенты

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Институт химии и проблем устойчивого развития, Москва, Россия

E–mail: kirill_burdakov@mail.ru, sobolev07@mail.ru

Одна из основных негативных особенностей современного этапа развития промышленности – истощение природных ресурсов и снижение способности окружающей среды поглощать отходы. Это является причиной поиска новых технологий, которые бы повышали эффективность и безопасность химических производств. Поэтому в настоящее время важнейшим направлением научных исследований является поиск и разработка альтернативных, менее опасных технологий получения материалов с заданными свойствами. Одним из путей развития, который должен помочь улучшить сложившуюся ситуацию, является так называемая «зелёная химия» – новый тип мышления при разработке новых методов и технологий в химической промышленности и изменении старых. Конечная цель зелёной химии – создание технологий, при использовании, которых экологически опасные последствия отсутствуют: исключение образования отходов, сокращение стадий производства, минимизация затраты ресурсов и энергии, повторное использование ресурсов. Задача зелёной химии не устранять негативные последствия деятельности промышленности, а не допускать их [1].

Целью данной научной работы является выяснение возможности синтеза полимерной серы под воздействием микроволнового излучения с использованием ионных жидкостей в качестве катализаторов процесса полимеризация и стабилизаторов полимерной серы, а также описание основных характеристик протекающих процессов.

Ионные жидкости – это расплавы органических солей, находящиеся в жидком состоянии в широком интервале температур, в ряде случаев ниже комнатной [2]. Как правило, ионные жидкости состоят из объемных органических катионов и неорганических или органических анионов Ионные жидкости являются хорошими растворителями, кроме того они нелетучи и стабильны в широком интервале температур [3].

В ходе эксперимента были приготовлены системы, представляющие собой раствор серы в бензоле с добавлением ионных жидкостей (использовались имидазолевые и фосфониевые жидкости). Серия проб нагревалась до 160°С (температура полимеризации серы) в течение различных временных промежутков от 0,5 ч до 2,5 ч.

Для нагревания реакционной смеси был использован микроволновый реактор Biotage Initiator+ с частотой микроволнового излучения 2,45 ГГц. В качестве реакционного сосуда использовались фиалы объёмом 5 мл [4].

Аналитически было обнаружено уменьшение концентрации элементной серы в исследованных системах, что подтверждается результатами исследований образцов методами рефрактометрии, инфракрасной спектроскопии и спектроскопии в ультрафиолетовой и видимой областях спектра (измерения выполнены на оборудовании Центра коллективного пользования имени Д.И. Менделеева). Это позволяет сделать вывод о трансформации элементной серы в полимерный или олигомерный продукт.

- Кустов Л. М., Белецкая И.П. «GreenChemistry» – новое мышление. // Рос.хим. ж. (Ж. Рос. хим. об – ва им. Д.И. Менделеева), – 2004, т.XLVIII, №6. С.3 – 12.

- Anastas P., Warner J. Green Chemistry: Theory and Practice. London: Oxford University Press, 1998, 144 p.

- Pernak J., Czepukowicz A., Pozniak R. Ind. Tng. Chem. Res., 2001, v.40, №11, p. 299 – 300

- Biotage® Initiator Microwave Synthesizer // Biotage Official Web Site [Электронныйресурс] – Режимдоступа  http://www.biotage.com/DynPage.aspx?id=22001