Синтез гетерометаллических комплексов состава [LnNi6Ala12][Ln'(NO3)6]

Жаринова Ирина Сергеевна

Студентка

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

E–mail: ira2526@yandex.ru

Полиядерные комплексы 3d и 4f переходных металлов, представляют интерес в качестве потенциальных ионных сенсоров, прекурсоров для создания 3d – 4f смешанных оксидов, и молекулярных магнетиков.

Целью настоящей работы является синтез и исследование гетерометаллических комплексов никеля и РЗЭ с аланином состава [LnNi6Ala12][Ln'(NO3)6]. На первой стадии синтезировали Ni(Ala)2*4H2O, для этого гидроксид Ni и HAla (в мольном отношении 1:2) растворяли в минимальном количестве воды, раствор отфильтровали, фильтрат упаривали. При охлаждении выпали голубые игольчатые кристаллы. Вещество охарактеризовано РФА, ДТА. Навески Ni(Ala)2*4H2O и нитрата РЗЭ при нагревании растворяли в этиловом спирте (аланинат брали в избытке, так как он нерастворим в спирте), раствор приобретает фиолетовую окраску (=305нм, 370нм, 550нм, 735нм, 840нм). К фильтрату добавляли 3-х кратный избыток спиртового раствора нитрата соответствующего РЗЭ или Gd. При этом выпадает фиолетовый или розовый кристаллический осадок. Осадок фильтровали, промывали спиртом и диэтиловым эфиром. В присутствии нитрата Sm аланинат никеля не растворяется.

Выделены комплексы состава [LnNi6Ala12][Ln(NO3)6] и [LnNi6Ala12][Ln,Ln'(NO3)6], где Ln=La,Ce,Pr,Nd; Ln'=Gd Состав комплексов установлен на основании элементного анализа (ICPMS), ДТА, РФА, ИК. Соотношение ионов Ln:Gd возрастает в ряду Ln - Nd от 1 до ~4.

Для комплекса состава [LaNi6Ala12][La(NO3)6] удалось получить монокристаллы, что позволило провести рентгеноструктурный анализ. Соединение кристаллизуется в тригональной сингонии (пространственная группа: R-3), с параметрами элементарной ячейки: a = 14.2707(5) A˚, c = 32.0000(15) A˚, V = 5643.79 A˚3, R-фактор=6.72%. В центре катиона [LaNi6Ala12]3+ располагается атом лантана, ближнее координационное окружение которого представляет собой икосаэдр (к.ч. = 12), образованный атомами кислорода 12 карбоксильных групп аланинат-иона. В центре аниона [Ln(NO3)6]3- расположен атом лантана, окруженный шестью нитратными группами (кч=12, икосаэдр). Все полученные соединения [LnNi6Ala12][Ln(NO3)6], где Ln = La, Ce, Pr, Nd изоструктурны, что подтверждается данными РФА.

строение [LaNi6Ala12]3+

строение [La(NO3)6]3-

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №13-03-00972).

Авторы благодарны Троянову С.И. за съемку и расшифровку структуры.