ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ

РАСТВОРОВ Sr1-xSmxCoO3-δ И Sr2-xSmxCoO4±δ:

Маклакова А.В.

Студент

Уральский федеральный университет им. Первого

Президента России Б.Н. Ельцина, химический факультет, Екатеринбург, Россия

E–mail: anastasia_maklakova@mail.ru

Сложные оксиды со структурой перовскита ABO3 и A2BO4 (где A – РЗЭ и/или ЩЗЭ; В – Cu, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni) являются объектом многочисленных исследований в связи с возможностью их потенциального применения в различных областях техники.

Благодаря устойчивости к окислительным средам и высоким температурам, высокой электропроводности и подвижности кислородной подрешетки, данные материалы используются в качестве катодов CO2-лазеров, электродов топливных элементов, кислородных мембран, магниторезистеров и катализаторов дожигания выхлопных газов.

Целью данной работы явились оптимизация условий синтеза, изучение кристаллической структуры и кислородной нестехиометрии твёрдых растворов состава Sr1-xSmxCoO3-δ и Sr2-ySmyCoO4δ.

Синтез образцов проводили по стандартной керамической и глицерин-нитратной технологиям. Заключительный отжиг проводили при 1100°C на воздухе в течение 240 часов с промежуточными перетираниями и последующим медленным охлаждением на комнатную температуру. Фазовый состав полученных оксидов контролировали рентгенографически. Идентификацию фаз проводили при помощи картотеки JCPDS и программного пакета «fpeak». Определение параметров элементарных ячеек из дифрактограмм осуществляли с использованием программ «CelRef 4.0», уточнение полнопрофильного анализа Ритвелда в программе «FullProf 2008». Величину содержания кислорода однофазных оксидов определяли методами термогравиметрического анализа и йодометрического титрования.

По результатам РФА установлено, однофазные сложные оксиды Sr1-хSmхCoO3-δ образуются в интервале составов 0.05 ≤ х ≤ 0.50, а SmySr2-yCoO4δ, образуются в интервале составов 0.9≤y≤1.3. Рентгенограммы всех однофазных оксидов удовлетворительно описываются в рамках тетрагональной ячейки пространственной группы I4/mmm. При увеличении концентрации ионов Sm наблюдается уменьшение параметров и объёма элементарной ячейки  для сложных оксидов, что связано с размерными эффектами.

Установлено, что содержание кислорода в кобальтите Sr0.8Sm1.2CoO4δ близко к стехиометричному во всем исследованном интервале температур

Исследована химическая совместмость сложного оксида Sr0.9Sm1.1CoO4δ с материалом электролита в температурном интервале 800-1000°С. Показано, что данный твердый раствор  взаимодействуют со стабилизированным оксидом  циркония при температуре 900C и не взаимодействуют со стабилизированным оксидом церия Ce0.8Sm0.2O2  вплоть до температуры 1000C.