РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ МЕЗОПОРИСТЫХ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА

Тастекова Э. А., Григорьева А.В, Гудилин Е.А.                                            Студент                                                                                                                     Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
экономический факультет, Москва, Россия
E–mail: taechka24@gmail.com

Спектроскопия гигантского комбинационного рассеяния (ГКР) – современный быстро развивающийся аналитический метод, который уже сегодня успешно используется для анализа конформационный состояний биологических объектов и детектирования малых количеств органических веществ. «Горячие точки» - это такие участки, где поверхностные плазмоны высоко локализованы, что приводит к усилению интенсивности линий КР-спектров аналитов в 1010 – 1011 раз. Последние исследования показали, что  в ГКР-активных покрытиях «горячие точки» возникают на нанометрических зазорах между двумя близко расположенными металлическими наночастицами, что свидетельствует о необходимости контролировать взаимное расположение плазмонных наночастиц для достижения максимального ГКР-эффекта. Таким образом, создание ГКР-активных наночастиц с четко определенными и воспроизводимыми «горячими точками» принципиально значимо для ГКР-спектроскопии. Хотя геометрия и эффективность таких точек хорошо изучена, достигнуть успеха в контролируемом синтезе таких частиц не удалось.

Для создания ГКР-активного материала с большим количеством эффективных «горячих точек» предложен воспроизводимый химический метод синтеза скелетных полиэдрических мезоструктур. Целью данной работы являлся синтез пористых наноструктур, полых внутри и с пористыми стенками, что гарантирует одновременно наличие «горячих точек» в материале и большую удельную площадь поверхности. Создание таких структур основано на восстановлении полиэдрических кристаллов Ag2O, которые были получены осаждением из раствора аммиачного комплекса Ag(NH3)2+  , что позволило обеспечить более контролируемый и медленный рост кристаллов Ag2O. Было проведено исследование зависимости морфологии частиц Ag2O от концентрации NaOH, наличия стабилизатора поливинилпирроллидона (ПВП) и концентрации исходного раствора AgNO3.Восстановление полиэдрических кристаллов Ag2O проводилось при помощи перекиси водорода, а также боргидрида натрия и гидразинсульфата. Варьировались температура синтеза и концентрации восстановителей. Для лучших образцов изучена ГКР-активность в отношении модельного аналита – родамина 6Ж.