Синтез новых фуллеренсодержащих мономеров для метатезисной полимеризации  с раскрытием цикла (ROMP)

Михеев В.В., Зинатуллина Р.С., Биглова Ю.Н.

аспирант, студент, старший преподаватель

Башкирский государственный университет, химический факультет, г. Уфа, Россия

E–mail: demvlad2008@yandex.ru

Фуллеренсодержащие тонкие полимерные пленки затребованы как акцепторные составляющие объемно-гетеропереходного типа фотовольтаических устройств. В данной работе мы приводим синтезы новых мономеров 5, 6 норборненового ряда с целью их использования в метатезисной полимеризации с раскрытием цикла (ROMP) в присутствии металлокомплексных катализаторов.

В синтезе мономеров  5 и 6 исходили из ранее описанных акрилатных  блоков 1 и 2 [1]. Эксперимент показал, что катализируемые ZnCl2 реакции Дильса-Альдера 1 и 2 с циклопентадиеном гладко протекают при комнатной температуре, давая с высокими выходами эндо-аддукты 3 и 4, содержащие соответствующие минорные экзо-аддукты в соотношении эндо:экзо ~5-6:1(оценено по интегральным интенсивностям в спектрах ЯМР 1Н, различающихся синглетных сигналов Н-1; для экзо-3 δН-1=3.0 м.д., эндо-3 δН-1=3.2 м.д., для экзо-4 δН-1=3.03 м.д., эндо-4 δН-1=3.2 м.д.). Характеристичными в отнесении экзо- и эндо-изомеров являются сигналы мостикового С-7 в их спектрах ЯМР 13С. Из-за стерических факторов в экзо-аддуктах они более сильнопольны, например, для эндо-10 δС-7 =49.57 м.д. и для экзо-10 δС-7 =46.58 м.д. Полученные аддукты 3 и 4 за счет активированных метиновой и метиленовой функций гладко реагировали с фуллереном С60 в условиях Бингеля-Хирша, приводя к целевым мономерам 5 и 6.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 14-03-31610 мол_а.

Литература

1. Торосян C. А., Биглова Ю.Н., Михеев В.В., Гималова Ф.А., Мустафин А.Г., Мифтахов М.С. Новые фуллеренсодержащие мономеры // Журнал органической химии. 2014, № 50, p.190-193.